钼矿采选

<REC>

<申请号>=CN95120135.2

<名称>=用浮选法对钼矿和铜矿进行分离的方法

<申请（专利权）人>=赫彻斯特股份公司

<发明（设计）人>=R·比格莫尔;G·埃德尔曼;G·克里梅尔;A·格莱姆波斯基

<申请日>=1995.12.26

<地址>=联邦德国法兰克福

<摘要>=本发明是有关于采用一种硫化铜的抑制剂，通过

浮选法分离钼矿和铜矿的方法，其特征在于使用了一

种或几种式I的硫代氨基甲酸酯作为抑制剂，其中：R<SUP>1</SUP>是一种包含1-6个C原子、必要时被亲水基团取代的脂肪族烃基；R<SUP>2</SUP>是包含1到6个碳原子并被亲水基团所取代的脂肪族烃基或被亲水基团所取代的苯基。

<REC>

<申请号>=CN200610031788.8

<名称>=湿法分解镍钼矿提取钼的工艺

<申请（专利权）人>=中南大学;朱和平

<发明（设计）人>=赵中伟;李洪桂

<申请日>=2006.06.08

<地址>=410083湖南省长沙市麓山南路1号

<摘要>=湿法分解镍钼矿提取钼的工艺，使用碱性溶液作为浸出溶液，对经细磨后的镍钼矿进行浸出，在浸出过程向矿浆中加入空气、富氧空气或氧气。浸出过程中二硫化钼逐渐与氧发生反应转化成为钼酸钠进入溶液，镍钼矿中所含的钒、钨等也同时进入溶液，而硫转化成为含硫阴离子如硫酸根、亚硫酸根，镍、铜等有价金属与铁留在渣中，可进一步用于提取镍、铜。本发明在常压条件下、使用氧分解镍钼矿中的含钼矿物提取稀有金属钼，工艺简单、设备制造要求相对较低、试剂费用低、分解率高，不产生环境污染。

<REC>

<申请号>=CN86106257

<名称>=等离子碳热法生产钼铁

<申请（专利权）人>=枣庄市化学冶金研究所;冶金工业部钢铁研究总院

<发明（设计）人>=朱兆鹏;耿玲;董本立;刘志成;王旨南

<申请日>=1986.09.17

<地址>=山东省枣庄市清泉路

<摘要>=本发明系采用等离子碳热法生产钼铁。其特征

在于以等离子炉为冶炼装置，以熟钼矿球团为原料，

利用等离子体的高温热源和碳热，以碳为还原剂，在

短时间内，将氧化钼(MoO<SUB>3</SUB>)还原成低碳低硫钼铁合

金。熟钼矿球团的组分配比(重量)为：熟钼矿

65—85％，焦碳8—12％，铁鳞(Fe<SUB>3</SUB>O<SUB>4</SUB>)8—15％，

硅铁3—8％。所得钼铁合金中含Mo＞55％，

C＜0.2％，S＜0.15％。采用该方法生产钼铁，其

钼的回收率＞97％。

<REC>

<申请号>=CN200510124523.8

<名称>=轻型柴油选钼捕收剂

<申请（专利权）人>=金堆城钼业集团有限公司;

<发明（设计）人>=徐秋生;俞国庆;张美鸽;朱永安;胡伟鹏;张学武

<申请日>=2005.12.12

<地址>=714102陕西省华县金堆城钼业集团有限公司

<摘要>=一种轻型柴油选钼捕收剂，其特征是使用轻型柴油作为浮法选钼特别是对低品位钼矿浮法选钼工艺中的捕收剂。由于轻型柴油的碳链较长，捕收能力强，加之馏分比较高，所以可大大提高辉钼矿选矿的回收率。本发明不改变选钼的工艺和设备，轻型柴油用量减少，费用降低，具有较低的生产成本和较高的选钼回收率。

<REC>

<申请号>=CN95110744.5

<名称>=一种选冶结合的镍钼矿镍、钼分离方法

<申请（专利权）人>=湖南省冶金材料研究所;何旭初

<发明（设计）人>=何旭初

<申请日>=1995.05.03

<地址>=410014湖南省长沙市奎塘

<摘要>=本发明采用机械选矿和低温选择性还原相结合

的方法用以分离镍钼矿中的镍钼。镍钼矿中含镍

2％左右，含钼2％左右，是公认的难选矿物。本发明

通过重选、粗分、抑镍浮钼和选择性低温火法还原富

镍相结合的镍钼矿富集、分离工艺，可获得两种炉料，

即一种为含钼高达11％，含镍为2％左右，另一种为

含钼3％左右，含镍达8％的炉料。两种炉料都可直

接用于冶炼钼镍铁合金或镍钼铁合金。该工艺深受

乡镇企业的欢迎。

<REC>

<申请号>=CN200410019229.6

<名称>=去除输油管线上的盗油支管工艺

<申请（专利权）人>=天津大学

<发明（设计）人>=杨贤金;张光华;桑晓明;于洪喜;崔振铎;盛京

<申请日>=2004.05.12

<地址>=300072天津市卫津路92号

<摘要>=本发明公开了一种去除输油管线上的盗油支管

工艺，属于输油管线的在线修复技术。该工艺包括检测盗油支

管，配制快速低温固化树脂，向盗油支管中注入快速低温固化

树脂，检测固化程度，割除盗油支管过程。所述的快速低温固

化树脂由聚氨酯、环氧树脂、酚醛树脂、填料和助剂组成，配

制好的树脂经计算机测控系统检测控制，采用1.0－1.5MPa压

力，由高压精密计量注射泵将树脂注入到盗油支管内，在温度

为20－30℃、5－30min实现固化。该工艺过程操作简单，实

施迅速、安全，便于推广应用。

<REC>

<申请号>=CN85103688

<名称>=共产炉及其综合利用

<申请（专利权）人>=冯亦初

<发明（设计）人>=冯亦初

<申请日>=1985.05.16

<地址>=浙江省杭州市钢铁厂总工程师室转

<摘要>=本发明是冶金、化工、电气、建材的综合技术。采

取氧气底吹，必要时将燃料和矿粉同时喷入“共产

炉”内，由其反应的热量造成高温(≈1600℃)，熔化

为液体状态，进行氧化反应和还原反应。从而：

(1)其有色黑色金属，去进一步加工；

(2)其高温用于余热锅炉发电；

(3)其气体转制化工产品或其他用户；

(4)其炉渣作建筑材料。

<REC>

<申请号>=CN87100348

<名称>=从钼矿石制备钼铁的方法

<申请（专利权）人>=杨家杖子矿务局机电修配厂

<发明（设计）人>=廖泽明;张守国;李忠诚

<申请日>=1987.01.19

<地址>=辽宁省锦西市杨家杖子

<摘要>=一种从含钼量高于15％的富钼原矿石制备符合

国标钼铁的方法。其主要特点是，钼矿石经干磨后不

需要进行浮选富集直接经氧化焙烧和硅铝热法还原

溶炼制成钼铁。该法具有工艺流程简单、钼回收率

高、钼铁生产费用低、可合理利用国家钼矿资源等优

点。适用于从含钼量高于15％的富钼原矿中制备符

合国标的钼铁。

<REC>

<申请号>=CN95120135.2

<名称>=用浮选法对钼矿和铜矿进行分离的方法

<申请（专利权）人>=赫彻斯特股份公司

<发明（设计）人>=R·比格莫尔;G·埃德尔曼;G·克里梅尔;A·格莱姆波斯基

<申请日>=1995.12.26

<地址>=联邦德国法兰克福

<摘要>=本发明是有关于采用一种硫化铜的抑制剂，通过

浮选法分离钼矿和铜矿的方法，其特征在于使用了一

种或几种式I的硫代氨基甲酸酯作为抑制剂，其中：R<SUP>1</SUP>是一种包含1-6个C原子、必要时被亲水基团取代的脂肪族烃基；R<SUP>2</SUP>是包含1到6个碳原子并被亲水基团所取代的脂肪族烃基或被亲水基团所取代的苯基。