提钒工程

<REC>

<申请号>=CN86207153

<名称>=钒钛黑瓷骨灰盒

<申请（专利权）人>=曹树梁;吕伟

<发明（设计）人>=曹树梁;吕伟

<申请日>=1986.09.12

<地址>=山东省济南市经十路科院路山东省新材料研究所

<摘要>=本实用新型提供一种以提钒尾渣为原料之一制

造的钒钛黑瓷骨灰盒。钒钛黑瓷骨灰盒不腐蚀、不老

化、不变色、防火性能优良，其性能和外观不随时间

而变化，可放心地长久保存。整体为纯正的黑色，给

人以庄重肃穆之感，并且成本低，适合大批生产。

<REC>

<申请号>=CN200410085316.1

<名称>=一种转炉提钒工艺方法

<申请（专利权）人>=承德新新钒钛股份有限公司

<发明（设计）人>=樊永忠

<申请日>=2004.10.10

<地址>=067002河北省承德市承德新新钒钛股份有限公司技术中心

<摘要>=本发明是在顶、底复吹转炉提钒工艺的基础上，

增设侧吹装置；以改善对熔池的充分搅拌，达到降低半钢余钒

和钒渣中的碳、铁，提高了半钢余碳，提高钒渣品位和钒回收

率，达到去钒保碳的目的。侧吹装置是在转炉修砌过程中，在

转炉炉衬设置侧吹砖；通过侧吹砖向熔池内供气。适用于转炉

提钒。

<REC>

<申请号>=CN200610031483.7

<名称>=石煤无盐焙烧低碱浸出溶液补充氧化提钒工艺

<申请（专利权）人>=何旭初;

<发明（设计）人>=何旭初

<申请日>=2006.04.11

<地址>=410014湖南省长沙市香樟路589号湖南冶金材料研究所

<摘要>=石煤无盐焙烧低碱浸出溶液补充氧化提钒工艺。这种环保型提钒工艺将含钒石煤和含钒风化矿粉碎至60～80目左右直接加水(对料球直接浸出者掺入料重约5％的锯木屑)制粒，焙烧温度900～950℃。在液固比为1～1.5，NaOH浓度为3％～4％，浸温60℃的条件下间断逆流式浸出。浸出率平均可达73％，浸液加2％的双氧水补充氧化并除杂后可按常规工艺提钒，即或水解沉钒，或萃取提钒，或离子交换提钒。本发明因焙烧时不加食盐，无有毒气体产生，故为生态友好型工艺。本发明很易于与现有提钒工艺相连接，无特殊设备，其钒收率与钠化氧化法相当或略高，成本亦相当。

<REC>

<申请号>=CN92111996.8

<名称>=一种从钒铬混合废水及钒、铬废水中分离回收钒和铬的方法

<申请（专利权）人>=唐燕;刘名扬;李龙云;曾昭俊

<发明（设计）人>=刘名扬;李龙云;曾昭俊

<申请日>=1992.11.21

<地址>=610017四川省成都市三倒拐街20号

<摘要>=一种用化学法从含钒铬混合废水及含钒、含铬废

水中分离回收钒和铬的方法，该化学法适用于处理冶

金、化工、电镀废水中的钒和铬。对钒铬混合废水，单

一的含钒或含铬废水中钒和铬都能够进行理想的分

离提取、回收、利用，使处理后的水质达到国家排放标

准。以往这类水处理一般均采用混合沉淀法，占地面

积较大，且污泥产生量大不易回收利用，而本发明在

对这类废水处理中采用了快速沉淀分离钒、铬技术、

使渣、液迅速分离，因而占地面积少，沉渣量少且易回

收利用，经济价值高、对大、中、小型水处理均适用。

<REC>

<申请号>=CN86104078

<名称>=黑色陶瓷红外辐射材料

<申请（专利权）人>=山东省新材料研究所

<发明（设计）人>=曹树梁;吕伟

<申请日>=1986.06.10

<地址>=山东省济南市经十路科院路

<摘要>=通常红外辐射陶瓷价格昂贵，以提钒尾渣为原料

之一制造的黑色陶瓷具有0.83—0.9的红外辐射率

而价格低廉。本发明所述的黑色陶瓷红外辐射材料

是在原料中除提钒尾渣外再加入钛、钒、铬、锰、铁、

钴、镍、铜、锌、锆、铌元素及其化合物一种或一种以

上，使所述的陶瓷具有0.9—0.95的红外辐射率。

<REC>

<申请号>=CN200510020394.8

<名称>=高铝渣提钒工艺

<申请（专利权）人>=攀枝花市桃园钒制品有限公司

<发明（设计）人>=黄启会;刘名扬;张滇辉

<申请日>=2005.02.22

<地址>=617061四川省攀枝花市仁和区仁和镇莲花村

<摘要>=本发明公开了一种从生产高钒铁的废渣中提取

钒的高铝渣提钒工艺，可提高钒的回收率。采用

Na<SUB>2</SUB>CO<SUB>3</CNIPR:

SUB>作焙烧附加剂，并添加

MgSO<SUB>4</SUB>作转化剂，对高铝渣进行

氧化钠化焙烧，碳铵浸出的方法提取

V<SUB>2</SUB>O<SUB>5</CNIPR:S

UB>。该工艺钒的回收率高达65～75％，

V<SUB>2</SUB>O<SUB>5</CNIPR:S

UB>产品质量可达98％，过滤容易且浸出液澄清快，工艺流程

简单，取消了沉钒后对需排放的上清液进行除钠的工序；整个

生产过程没有污水外排，沉渣中含

Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</CNIPR:S

UB>高达80～84％，可作耐火材料和生产铝酸盐制品的原料。

该工艺可广泛的应用于利用生产高钒铁时产出的高铝渣回收

其中的

V<SUB>2</SUB>O<SUB>5</CNIPR:S

UB>的生产中。

<REC>

<申请号>=CN86104219

<名称>=耐温度激变的黑色陶瓷

<申请（专利权）人>=山东省新材料研究所

<发明（设计）人>=曹树梁

<申请日>=1986.06.09

<地址>=山东省济南市经十路科院路

<摘要>=通常黑色陶瓷价格昂贵，本发明所述的耐温度

激变的黑色陶瓷采用提钒尾渣、粘土、滑石、废匣钵

料、氧化铝、氧化锂、锆英石、锂矿为原料，形成堇青

石、锆石、β-锂辉石、钛铁矿、钛酸铝等物相使陶瓷

具有较好的抗热冲击性能。这种黑色陶瓷价格低廉

可用于制造远红外辐射元件和其它使用过程中温度

变化较大的光热转换元件。

<REC>

<申请号>=CN99115426.6

<名称>=一种从含钒矿石中提取五氧化二钒的预处理方法

<申请（专利权）人>=湖南省安化县碳化硅厂

<发明（设计）人>=谌东开;罗振先;谌建开;傅子林;刘锋利;王子监

<申请日>=1999.06.12

<地址>=413500湖南省安化县东坪镇

<摘要>=本发明公开了一种从含钒矿石中提钒的焙烧方

法。将含钒矿石或矿渣进行破碎或成球,投入立窑中焙烧,在

800～1100℃温度条件下一步完成氧化与脱炭过程,将脱炭后的

焙烧料直接浸出提钒。也可利用钒厂已有设备,矿石初步脱炭后

投入平窑或立窑二次焙烧,再用二次焙烧料浸出提钒。本发明简

化了工艺流程,节约设备和生产人员的开支费用,提高焙烧转化

率,其中空白焙烧还可消除氯气的污染,大幅度降低生产成本。

<REC>

<申请号>=CN90105342.2

<名称>=黑色玻璃

<申请（专利权）人>=曹树梁

<发明（设计）人>=曹树梁;吕伟;杜义

<申请日>=1990.07.24

<地址>=250014山东省济南市经十路科院路山东省新材料研究所

<摘要>=用常规技术手段生产黑色玻璃、黑色微晶玻璃的

方法及以此方法生产的黑色玻璃、黑色微晶玻璃制

品。该方法的改进在于使用1—100％的提钒尾渣作

为黑色着色剂及原料之一。

<REC>

<申请号>=CN93118554.8

<名称>=从含钒铁水中回收铁和钒渣的方法

<申请（专利权）人>=冶金工业部重庆钢铁设计研究院

<发明（设计）人>=边德让

<申请日>=1993.10.19

<地址>=630013四川省重庆市市中区双钢路1号

<摘要>=本发明是从含钒铁水中回收铁和钒渣的方法。

该方法是高炉铁水先炼钢后将含钒钢渣(熔融状或冷

态)送入电炉进行熔融还原炼制高钒铁水，对高钒铁

水再吹取钒渣。这样可有效地利用高炉铁水的物理

化学热炼钢，钒渣品位可达到≥35％V<SUB>2</SUB>O<SUB>5</SUB>，

钢渣可综合回收利用，减少了渣场占地和环境污染。

<REC>

<申请号>=CN200510031722.4

<名称>=一种提钒钠化焙烧复合添加剂

<申请（专利权）人>=欧阳昌伦

<发明（设计）人>=欧阳昌伦;谢兰香

<申请日>=2005.06.20

<地址>=410004湖南省长沙市井湾路658号

<摘要>=本发明涉及一种提钒钠化焙烧复合添加剂。由以

下组分及重量比混配而成：氯化钠∶碳酸钠＝1∶1－2。上述

组分中还可以包含0.5－2％(重量)过渡金属盐的氧化物。当含

钒石煤及其它含钒矿石进行焙烧提钒时，按照不同的含钒量及

性能，在其中加入总重量10－15％的复合焙烧添加剂，可大大

缩短焙烧时间，在750℃－850℃培烧只需2小时，钒的转化率

比现有单纯用氯化钠作添加剂提高5－10％。烟气中有毒有害

有刺激性和腐蚀性气体成分降低了90％以上，从而为烟气治理

达标排放创造了有利条件。

<REC>

<申请号>=CN01129385.3

<名称>=一种高效提钒添加剂及其制造方法

<申请（专利权）人>=韦文虎

<发明（设计）人>=韦文虎

<申请日>=2001.06.14

<地址>=530031广西壮族自治区南宁市南建路7号南宁地区瑞泉化工有限责任公司

<摘要>=本发明公开了一种用于提钒的添加剂和其制造

方法。该添加剂含有氯化钙和氢氯化钙,其中氯化钙占添加剂重

量的10%－30%,氢氧化钙占添加剂重量的70%－90%。使用该

添加剂可使焙烧转酸浸转化率达95%以上,五氧化二钒的总回

收率达85%以上,大大提高了资源利用率和生产效率,降低了成

本。

<REC>

<申请号>=CN99115427.4

<名称>=一种从含钒矿石焙烧料中提钒的浸出方法以及在石煤空白焙烧－直接浸取提钒工艺中的应用

<申请（专利权）人>=湖南省安化县碳化硅厂

<发明（设计）人>=谌东开;谌建开;罗振先

<申请日>=1999.06.12

<地址>=413500湖南省安化县东坪镇

<摘要>=本发明公开了一种从含钒矿石焙烧料中提钒的

浸出方法及其在石煤空白焙烧—直接浸取提钒工艺中的应

用。其主要特点是将石煤破碎投入立窑中焙烧,在800～1100℃

温度下一步完成氧化脱碳过程,将焙烧料粉碎成颗粒状,分别放

入两组防腐池中,一组加酸静浸,另一组加碱静浸,然后将酸碱浸

出液混合,中和至pH6～9,加入絮凝剂净化除杂。这种工艺消除了Cl<SUB>2</SUB>污染,简化了工艺流程,节约了设备投资和原料消耗,降低了生产成本,提高了钒回收率。

<REC>

<申请号>=CN86106288

<名称>=黑色陶瓷阻光、散热材料

<申请（专利权）人>=山东省新材料研究所

<发明（设计）人>=曹树梁;曾开阳

<申请日>=1986.09.09

<地址>=山东省济南市经十路科院路

<摘要>=黑色陶瓷阻光、散热材料，以提钒尾渣为主要原

料之一，加入某些增加电绝缘性的材料及少量的热导

性添加剂，用热压铸或干压成型，焙烧制得的材料，其

成本低廉，色质稳定，电气性能热学性能和光学性能

良好，适合于作为集成电路管壳封装材料。

<REC>

<申请号>=CN200310118475.2

<名称>=含钒铁精矿球团提钒方法

<申请（专利权）人>=王洪东

<发明（设计）人>=王洪东

<申请日>=2003.12.18

<地址>=067002河北省承德市承德钢铁公司家属区北三区8栋301

<摘要>=本发明为含钒铁精矿球团提钒方法，属于冶金化

工技术领域。该方法是在含钒铁精矿粉中加入适量的钠盐造

球、焙烧成钠化球团。钠化球团经过水浸处理使其中的可溶性

钒酸钠溶解在水中。获得的钒酸钠溶液浓缩合格后加入硫酸混

合、搅拌，使五氧化二钒沉淀出来，经过压滤、烘干制成粉状

或者溶化浇铸成片状五氧化二钒成品。提钒后的球团仍然作为

炼铁原料。该方法与先冶炼含钒生铁再吹炼成钒渣，从钒渣中

提钒的工艺相比流程短、钒的综合合格率高。

<REC>

<申请号>=CN91109322.2

<名称>=高效复合提钒溶剂

<申请（专利权）人>=鄂西土家族苗族自治州煤炭综合利用研究所

<发明（设计）人>=严良荣

<申请日>=1991.09.30

<地址>=445000湖北省恩施市桔园二巷五号

<摘要>=本发明涉及高效复合提钒溶剂及其应用工艺方

法，由硫酸、硝酸、氢氟酸按比例搅拌反应生成一种三

元复合无机酸性溶剂，其应用工艺方法是将稀释后的

溶剂与含钒矿石(灰渣)混合，固液配比1∶2，在

80-100℃温度条件下搅拌1-2小时，获取浸出液，再

按传统方法回收。本发明的优点是，溶剂抗干扰性

强，适应范围广，工艺简单，容易掌握，其应用工艺方

法，大大提高了金属回收率，降低了工艺成本。为含

钒矿石的综合利用开辟了途径。

<REC>

<申请号>=CN91106346.3

<名称>=黑瓷花岗石板材制造方法

<申请（专利权）人>=山东省新材料研究所

<发明（设计）人>=曹树梁;吕伟;杜毅;许建华

<申请日>=1991.03.05

<地址>=250014山东省济南市经十路东首科院路

<摘要>=本发明提供了一种黑瓷花岗石板材的制造方法，

将提钒尾渣与粘土共同湿球磨、压滤成泥料或制粉造

粒，加入矿物质或工业废弃物添加剂，用半干压、滚

压、挤出、注浆等常规工业手段成型为板状，干燥后经

1100-1120℃高温煅烧，再经研磨抛光制得具有粒状

斑点和美观花纹的黑瓷花岗石板材，可以进行大规模

工业化生产。

<REC>

<申请号>=CN92106942.1

<名称>=加氢氧化钙的提钒工艺

<申请（专利权）人>=廖科君;廖成;廖光明

<发明（设计）人>=廖科君;廖成;廖光明

<申请日>=1992.05.26

<地址>=414118湖南省岳阳县新开乡新开村

<摘要>=一种加氢氧化钙进行焙烧的提钒工艺，是将钒矿

石、石煤、氢氧化钙以1∶0.7～0.8∶0.2～0.3的比例

混合并成型为藕煤状，然后在600-800℃下焙烧2

-3小时，熟料粉碎后用热水浸取得偏钒，再经高温

灼烧工艺而得五氧化二钒。本发明工艺简单，不用常

规钠化剂，所用原料少，减少了三废污染，同时生产设

备简单，易于实施，从而降低了生产成本，提高了产品

的市场竞争力，是一种较为理想的提钒工艺。

<REC>

<申请号>=CN200510032279.2

<名称>=一种用过氧化物烧结矿石及炉渣提钒的方法

<申请（专利权）人>=孙世凡

<发明（设计）人>=孙世凡

<申请日>=2005.10.18

<地址>=413500湖南省安化县东坪镇县政府大楼五楼外经贸局

<摘要>=本发明公开了一种用过氧化物烧结矿石及炉渣

提钒的方法，它包括用过氧化钠或过氧化钾或过氧化钙或过氧

化镁或过氧化锌或过氧化铝或过氧化钡或过氧化氢作氧化剂

或熔剂烧结或熔融含钒矿石及炉渣，烧结过程不产生有害气

体，经浸取提钒制取钒化合物、金属钒，含钒合金及含钒钢材。

本发明工艺设备简单，环境污染小、提取回收率高，适合从各

种矿石和炉渣中提钒。

<REC>

<申请号>=CN91106432.X

<名称>=钒钛黑瓷曲面饰面板的制造方法

<申请（专利权）人>=山东省新材料研究所

<发明（设计）人>=曹树梁;吕伟;杜毅;许建华

<申请日>=1991.05.30

<地址>=250014山东省济南市经十路东首科院路

<摘要>=本发明提供了一种制造钒钛黑瓷曲面饰面板的

方法，即二次烧成法。将以提钒尾渣为主要原料之一

在辊道窑中烧成的钒钛黑瓷平板搭置在用耐火材料

制成的上表面弯曲的模具上，在1000-1200℃的窑炉

中进行高温处理，使钒钛黑瓷平板软化变形与弯曲的

模具表面贴合到一起，成为曲面板、外表面经研磨抛

光后用于建筑物的圆柱或弧形墙面，墙角的表面装

饰，可代替天然黑色花岗石、大理石。利用本方法在

小截面隧道窑或推板窑中可实现连续化工业生产。

<REC>

<申请号>=CN96118450.7

<名称>=一种从石煤钒矿中提取五氧化二钒的方法

<申请（专利权）人>=湖南省安化县东坪钒冶炼厂

<发明（设计）人>=谢更生;魏赫赫;蒋吾生;杨建珍

<申请日>=1996.12.06

<地址>=413500湖南省安化县东坪镇酉州

<摘要>=本发明涉及用钙盐焙烧低酸常温浸出萃取从碳

质钒矿中提取五氧化二钒。其特征在于矿石部分脱碳后加入

8%以内的盐和钙进入球磨,料球焙烧后,在低酸溶液中进行静浸,

静浸后进行溶液净化、五级萃取,四级反萃取,反萃取后加纯化,

然后进入后续工序。用该发明生产V<SUB>2</SUB>O<SUB>5</SUB>,废气污

染减少2/3,收得率55%以上,生产成本降低30%,产品质量达

到冶金99级以上,对矿石没有严格要求,能利用老钒厂设施进

行技术改造。

<REC>

<申请号>=CN200410022784.4

<名称>=一种提钒工艺

<申请（专利权）人>=攀钢集团攀枝花钢铁研究院

<发明（设计）人>=杨素波;王建;汤天宇;文永才;何为;戈文荪;李安林

<申请日>=2004.06.11

<地址>=617000四川省攀枝花市炳草岗建设路1号

<摘要>=一种提钒工艺，该工艺包括高炉含钒铁水、脱硫

扒渣、入炼钢转炉炼钢、高钒钢渣、高钒钢渣矿热炉冶炼、高

钒生铁、高钒生铁吹钒、获得高品位的钒渣和半钢、高钒渣水

法处理生产

V<SUB>2</SUB>O<SUB>5</CNIPR:S

UB>或直接用电弧炉冶炼40FeV或50FeV的工序，高炉含钒

铁水经脱硫扒渣后先进行转炉炼钢，生产出钢水和含

V<SUB>2</SUB>O<SUB>5</CNIPR:S

UB>2％～10％的高钒钢渣，然后将高钒钢渣放入矿热炉冶炼

生产出高钒生铁和还原渣，再将高钒生铁进行吹钒，获得高品

位的高钒渣和半钢，最后将高钒渣用水法处理生产

V<SUB>2</SUB>O<SUB>5</CNIPR:S

UB>，或直接用电弧炉冶炼40FeV或50FeV。本发明具有产能

大，能耗低，金属损失小，钒的总回收率可达到74％以上，使

钒、铁资源及其它有价金属能得到充分回收利用的优点。

<REC>

<申请号>=CN86108218

<名称>=回转窑一次焙烧钒渣-水浸提钒方法

<申请（专利权）人>=冶金工业部攀枝花钢铁研究院

<发明（设计）人>=陈厚生

<申请日>=1986.12.01

<地址>=四川省渡口市建设街一号

<摘要>=回转窑一次焙烧钒渣，然后水浸提钒方法，属含

钒冶金渣提钒方法技术领域。钒渣进窑的窑端温度

为230～300℃，钒渣出窑温度在550℃以上，窑

中最高温度为700～800℃。窑内升温时间及最

高温度保温时间都是1～3小时。水浸后的残渣，不

再经酸浸或碱浸，也不用二次焙烧或多次焙烧(混合

焙烧)，残渣含钒量即小于0.8％，钒渣中钒的转化

率即达90～95％。

<REC>

<申请号>=CN85102464

<名称>=一种陶瓷粉末及其制品

<申请（专利权）人>=山东省新材料研究所

<发明（设计）人>=曹树梁

<申请日>=1985.04.01

<地址>=山东省济南经十路科院路

<摘要>=一种陶瓷粉末，是以钛、钒、铬、锰、铁含量之和

大于20％或钛、钒、铬、锰含量之和大于3％(均以

氧化物重量计)的工业废渣、天然矿物或加入添加

剂制成。用该陶瓷粉末或加入添加剂经成型、煅烧

即得到陶瓷制品。如用作红外辐射元件解决了制造

工艺复杂、成本高、涂层易剥落污染加热对象等问

题，用作太阳能集热器解决了易锈蚀、易老化等问

题。

<REC>

<申请号>=CN90106264.2

<名称>=感应加热渗金属自保护膏剂

<申请（专利权）人>=山东省新材料研究所

<发明（设计）人>=赵文英

<申请日>=1990.09.25

<地址>=250014山东省济南市经十路东首科院路

<摘要>=本发明提供了一种感应加热渗金属自保护膏剂，

其组成(重量％)是供渗金属源为铬、钒、铌、钽、钛等

元素的纯金属粉、铁合金粉末或碳化物粉，-200目，

工业纯，25—60；熔剂为冰晶石，工业纯，20—55；催

化剂为稀土硅铁镁合金，-150目，5—20；填充剂为碳

化硅，提钒废渣，黄铁矿渣，石墨粉，其中的两种或几

种混合使用，-150目，10—40。用粘结剂调制成膏糊

状涂敷于被渗工件表面上，感应加热渗金属时，不用

再涂敷保护层，也不使用保护气氛，残膏易清除，渗层

致密连续。

<REC>

<申请号>=CN86103616

<名称>=整体黑色陶瓷太阳能集热器

<申请（专利权）人>=山东省新材料研究所

<发明（设计）人>=曹树梁

<申请日>=1986.05.20

<地址>=山东省济南市经十路科院路

<摘要>=太阳能集热器通常由集热板、保温材料、透明盖

板、外壳装配而成，这给生产和维修带来麻烦。整体

黑色陶瓷太阳能集热器是在以提钒尾渣为原料之一

经一次成型烧结制造的黑色陶瓷框板上胶接透明盖

板和保温材料构成整体太阳能集热器，从而简化生产

工艺，降低成本，减少维修工作量。

<REC>

<申请号>=CN91106584.9

<名称>=特殊色调瓷质板(砖)的生产方法及其制品

<申请（专利权）人>=山东省新材料研究所

<发明（设计）人>=曹树梁;吕伟;杜毅;许建华

<申请日>=1991.10.17

<地址>=250014山东省济南市经十路东口科院路

<摘要>=本发明是以铬渣、粘土、其它普通陶瓷原料及富

含酸性氧化物的工业废渣制造瓷质板(砖)的方法。

铬渣的含量(重量百分比)为5—70％，在1050—

1300℃的辊道窑中焙烧，制成的铬渣瓷质板具有特

殊的色调和优良的物理、化学性能，磨光后用作高级

建筑装饰材料。本发明的方法同时达到治理铬渣、利

用铬渣的目的。

<REC>

<申请号>=CN98112468.2

<名称>=一种树脂吸附提钒方法

<申请（专利权）人>=湖南省煤炭科学研究所

<发明（设计）人>=欧阳昌伦;谢兰香

<申请日>=1998.05.08

<地址>=410004湖南省长沙市井湾路3号

<摘要>=本发明公开了一种树脂吸附提钒方法,它涉及湿

法提钒工艺。本发明是在现有提钒工艺中无论那种焙烧和浸出

方式的基础上,用网篮装着的大孔弱碱性阴离子交换树脂直接

浸入浸出的含钒矿浆中吸附钒,然后用碱液解吸钒,树脂用稀硫

酸溶液再生后返回吸附,含钒解吸液再接现有工艺提取五氧化

二钒。本发明简化了工艺,能提高回收率至少在10%以上,广泛

适用,实施容易,无废气和异味产生。

<REC>

<申请号>=CN00112900.7

<名称>=从废触媒剂中湿法提钒的工艺

<申请（专利权）人>=四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司

<发明（设计）人>=罗发应;李敏;王志强;罗瑾

<申请日>=2000.04.28

<地址>=614222四川省峨眉山市九里镇

<摘要>=本发明是一种从废触媒剂中湿法提钒的工艺,它

按配料、球磨、焙烧、浸取、沉淀、熔制的步骤进行,它是将吸

附有钒、镍元素而中毒的铝基钼触媒剂、配以石灰石、芒硝,

经加水球磨至混合料浆,经焙烧后的熟料送入浸取池中进行碳

酸化反应,可将钼、磷等有害元素钙化成难溶的钙盐而分离,钒

的浸取液经沉淀、熔制即制得五氧化二钒产品,它可直接利用现

有的湿法提钒设备从废铝基钼触媒剂中提取钒元素,具有显著

的经济和环境效益。

<REC>

<申请号>=CN86104984

<名称>=一种陶瓷粉末

<申请（专利权）人>=山东省新材料研究所

<发明（设计）人>=曹树梁

<申请日>=1986.08.02

<地址>=山东省济南市经十路科院路

<摘要>=本发明公开一种陶瓷粉末及其制备方法。本发

明的方法使用提钒尾渣或硫铁矿烧渣和铬渣工业废

料，加入或不加入添加剂为原料，采用本领域的常规

工艺和设备，由于这些原料非常便宜，而且容易得

到，因此，大大降低了成本。该陶瓷粉末除了应用制

造陶瓷制品外，还广泛应用于着色剂，塑料、橡胶的

填充剂，涂料。

<REC>

<申请号>=CN200810213022.0

<名称>=降低提钒浸出循环液中的钾、钠含量的方法

<申请（专利权）人>=攀钢集团研究院有限公司;攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司

<发明（设计）人>=付自碧;孙朝晖;彭毅;张帆;张林;边悟;邓杰博;陈海军

<申请日>=2008.08.20

<地址>=611731四川省成都市高新区(西区)天朗路1号

<摘要>=本发明公开了一种降低提钒浸出循环液中的钾、钠含量的方法，该方法包括以下步骤：用酸调节提钒浸出循环液的pH值，使得提钒浸出循环液在酸性范围内；加热提钒浸出循环液并进行搅拌；当提钒浸出循环液达到反应温度后，向提钒浸出循环液中加入除钾、钠剂，使得提钒浸出循环液中的钾、钠与除钾、钠剂反应；反应结束后，过滤提钒浸出循环液。

<REC>

<申请号>=CN00113001.3

<名称>=半钢脱磷脱硫炼钢新工艺

<申请（专利权）人>=昆明理工大学

<发明（设计）人>=谢蕴国;李曼玲;邓嘉光;班志新;朱红波;普靖中;何秋昆

<申请日>=2000.06.07

<地址>=650093云南省昆明市学府路253号

<摘要>=半钢脱磷、硫炼钢新工艺,一种钢铁冶金新工艺。

在公知的含钒铁矿炼钢工艺流程中增加半钢脱磷、硫工艺,即在

提钒之后的半钢中加入脱磷、硫剂,该脱磷、硫剂是以氧化钙－

氧化铁－氟化钙等基础的三元系及苏打、猛矿为添加剂。在进

入转炉炼钢之前先预脱除磷、硫,然后将半钢脱磷后的熔渣连同

半钢一起兑入炼钢转炉使熔渣参与炼钢反应,促进初期化渣脱

磷、硫和提高半钢炼钢总的脱磷率,创造生产超低磷钢和纯净钢

的技术条件。

<REC>

<申请号>=CN200510132606.1

<名称>=铁水提钒控钙冷却剂及铁水提钒控钙工艺

<申请（专利权）人>=河北滦河实业集团有限公司

<发明（设计）人>=刘恩平;李永春

<申请日>=2005.12.27

<地址>=063021河北省唐山市开平区新城道口滦河大厦

<摘要>=本发明涉及一种高炉冶炼用铁水提钒控钙冷却

剂及铁水提钒控钙工艺，特别是通过调整冷却剂的配比，稳定

钒渣的钙含量的冷却剂及其使用工艺。技术方案是冷却剂的组

成包括氧化铁皮、含钒铁精粉、结合剂，按重量百分比计算，

氧化铁皮56－60％、铁精粉30－40％、结合剂5－10％，在吹

炼前期加入。采用本发明，可以稳定提钒渣品位，稳定钒渣含

钙量、钒渣含铁量，有效地解决钒渣成份波动大和钙、铁超标

问题。通过控制调温材料、既达到提钒温度又符合钒渣对氧化

钙含量的要求，进而提高钒渣品位和提取率，更好的控制吹炼

温度。本发明具有如下特点：①缩短吹炼时间；②增高提取率

和钒渣品位，稳定钒渣氧化钙含量；③降低铁损。

<REC>

<申请号>=CN99115348.0

<名称>=综合利用钒钛磁铁矿新工艺

<申请（专利权）人>=中南工业大学

<发明（设计）人>=朱德庆;姜涛;郭宇峰;邱冠周;龚明斌;李从德;黄柱成;陈大元;杨永斌;陈跃明;徐经沧

<申请日>=1999.04.30

<地址>=410083湖南省长沙市左家垅

<摘要>=一种综合利用钒钛磁铁矿新工艺,本发明包括冷

固球团直接还原、还原产品的磨碎磁选分离、非磁性物的酸性

浸出和钠化焙烧浸出提钒。与传统方法比较,工艺流程短,节省

投资,降低钠化剂消耗,同时提高了三种元素回收率,全流程铁钒

钛综合回收率分别比现有生产流程提高5～6%、4～21%及3～

83%,节能30～40%,节省投资20～30%。

<REC>

<申请号>=CN200410021725.5

<名称>=用湿法从废铝基钼触媒剂中提取钒、钼的生产工艺

<申请（专利权）人>=四川川投峨眉铁合金（集团）有限责任公司

<发明（设计）人>=罗发应;邓小东;李敏;王治强;罗瑾;李科

<申请日>=2004.02.02

<地址>=614222四川省峨眉山市九里镇

<摘要>=本发明提出了一种用湿法从废铝基钼触媒剂中

提取钒、钼的生产工艺，它依次按原料球磨、称量混料、钠化

焙烧、水磨热浸、脱磷净化、沉淀提钒和沉淀提钼的步骤进行：

将含有钒、钼元素的废铝基钼触媒剂配以芒硝、纯碱和工业盐

进行钠化焙烧反应后，用水磨热浸取的方式制得含钒、钼化合

物的混合溶液，再经脱磷净化处理后，分别用铵盐、钙盐沉淀

分离提取钒和钼。本发明是在利用现有湿法提钒工艺和生产设

备的基础上，实现同时提取宝贵的钒和钼产品的目的，具有极

高的经济价值。本发明构思新颖、工艺简捷，具有十分明显的

经济效益和社会环保效应。

<REC>

<申请号>=CN200610032557.9

<名称>=五氧化二钒生产中废水的处理及其全循环技术

<申请（专利权）人>=刘强国;唐红

<发明（设计）人>=刘强国;唐红

<申请日>=2006.11.07

<地址>=416000湖南省吉首市新桥路87号

<摘要>=本发明提供一种五氧化二钒生产废水的污染治理及其全循环技术。将树脂吸附提钒工段的尾水作为浸取工段的浸钒用水，以及将铵盐沉钒废水在补充氯化钠后作为解吸工段的钒盐解吸用水，在设定的时间内直接循环使用；然后在尾水中加入硫化铁矿粉和硫化钠，在沉钒废水中加入石灰和硫化钠，搅拌、静止沉淀，将清液按上法继续循环使用；将以上经过反复的处理和循环，导至累积了高浓度钠盐的废水排入到加盐制球工段盐水池中，作为加盐制球工段的盐水使用。该技术既解决的是五氧化二钒生产中尾水和沉钒废水的污染问题，又可使废水中钠盐得到充分利用。

<REC>

<申请号>=CN200810213319.7

<名称>=钒钛磁铁精矿直接提钒的方法

<申请（专利权）人>=攀钢集团研究院有限公司;攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司

<发明（设计）人>=付自碧;孙朝晖;黎建明;张林;彭毅;张帆;边悟

<申请日>=2008.08.22

<地址>=611731四川省成都市高新区(西区)天朗路1号

<摘要>=本发明提供了一种钒钛磁铁精矿直接提钒的方法。该方法包括的步骤有：一种从钒钛磁铁精矿直接提钒的方法，包括的步骤有：将硫酸钠加入钒钛磁铁精矿中，混合均匀后进行造球；将造球后的所得球团经高温氧化钠化焙烧；将焙烧后的球团磨成粉料，用水浸出洗涤；净化浸出液，从而使钒富集得到含钒溶液；向得到的含钒溶液中加入氯化钙沉淀钒酸钙。该方法可以使净化后的余液循环利用，避免了含氨氮废水的产生，并节约用水，减少了能耗。

<REC>

<申请号>=CN01124096.2

<名称>=一种新的提钒工艺

<申请（专利权）人>=韦文虎

<发明（设计）人>=韦文虎

<申请日>=2001.08.14

<地址>=530031广西壮族自治区南宁市南建路7号南地瑞泉化工有限责任公司

<摘要>=本发明公开了一种提钒工艺,包括在含钒矿石中

加入添加剂、焙烧酸浸、离子吸附、解脱、和煅烧等步骤,其特

征在于所说的添加剂含有氯化钙和氢氧化钙,添加剂的用量为

含钒矿石粉重量的10－35%,使钒的浸出率达到95%以上。

<REC>

<申请号>=CN200710065975.2

<名称>=从高钙、高铁钢渣中提钒的选冶联合工艺

<申请（专利权）人>=昆明理工大学;

<发明（设计）人>=童雄;叶国华

<申请日>=2007.06.19

<地址>=650224云南省昆明市五华区一二一大街文昌路68号(昆明理工大学)

<摘要>=从高钙、高铁钢渣中提钒的选冶联合工艺。本发明涉及一种提取钒的冶金方法，特别是从废弃的钢渣中用选冶联合工艺提钒方法。本工艺的步骤如下：(1)粉碎高钙高铁钢渣，采用重选方式脱去轻质钙和其它部分有害杂质；(2)对选别精矿用95～98％的浓硫酸直接浸出，再固液分离；(3)对浸出液进行氧化和酸度的调节，使pH为1.4～2.5，氧化还原电位为－900mv～－300mv；(4)采用3级以上萃取，萃取相比O/A为1/8～1/1，卸载水相；(5)对负载有机洗涤，脱除铁，有效实现铁－钒分离，洗涤剂为硫酸盐；(6)用0.25M～1.5M碱性溶液作反萃剂进行反萃，相比O/A为1/1～8/1，再对反萃液进行酸性铵盐沉钒。本发明工艺简单，可有效对高钙、高铁钢渣提钒，成本低、污染小、回收率高。

<REC>

<申请号>=CN200410036077.0

<名称>=钒钛黑瓷大尺寸光热转换元件的制造方法

<申请（专利权）人>=山东省科学院新材料研究所

<发明（设计）人>=曹树梁;许建华;杜毅;蔡滨;王启春;石延岭;张新恩;刘国群;何世武

<申请日>=2004.11.15

<地址>=250014山东省济南市历下区科院路19号

<摘要>=本发明提供了以提钒尾渣为主要原料制造钒钛

黑瓷大尺寸光热转换元件的方法，采用提钒尾渣和普通陶瓷原

料，用滚压法、半干压法、挤制法、注浆法制造钒钛黑瓷大尺

寸中空板，中空板一面覆盖隔热材料即成为钒钛黑瓷红外板，

再将另一面封接玻璃板并抽真空，即成为钒钛黑瓷真空太阳

板，统称钒钛黑瓷光热转换元件。

<REC>

<申请号>=CN02115470.8

<名称>=从含钒物料中焙烧提钒的方法及设备

<申请（专利权）人>=黄贤耀

<发明（设计）人>=黄贤耀

<申请日>=2002.01.24

<地址>=441003湖北省襄樊市新华路19号华宫小区一单元七楼

<摘要>=本发明涉及一种从含钒物料中焙烧提钒的方法

及实施该方法的设备。其主要特征是:将含钒物料粉碎后与添加

剂燃料、碱金属盐、可与酸性气体反应的物质按比例混合均匀,

制成生料球,从炉体上端装入焙烧炉中,生料球在炉中自上而下

移动,经炉体上部的干燥、预热,炉中部的焙烧及炉下部的冷却

等过程而成为熟料球从炉体下端排出,完成连续的机械化生产

过程。料球经此过程,其所含钒元素转变为可溶于弱酸、中、碱

性无机溶剂的钒化合物,然后进行浸取和提纯。本发明解决了现

有技术只能小规模、间歇生产、劳动强度大、污染严重等不足,

具有可连续机械化生产、符合环保要求、钒提取率高出现有技

术30%—70%、节能、生产成本降低40%—80%等优点。

<REC>

<申请号>=CN200610020436.2

<名称>=从钒钛磁铁矿中分离提取铁、钒和钛的方法

<申请（专利权）人>=攀枝花钢铁（集团）公司

<发明（设计）人>=薛逊;周家琮;汤天宇;邓君;廖代华;何群;朱胜友;刘功国;王晶;李桂军;何绍刚

<申请日>=2006.03.08

<地址>=617000四川省攀枝花市东区向阳村攀钢科技处

<摘要>=本发明提供了一种从钒钛磁铁矿中分离提取铁、

钒和钛的方法，该方法包括以下步骤：1)将钒钛磁铁矿粉、还

原剂和粘结剂造球或压块后烘干；2)装入还原炉内加热到

1400～1500℃直接还原制得金属化球团，气相中一氧化碳分压

与二氧化碳分压的比值不大于2.0；3)将金属化球团装入炉内在

1560～1700℃下进行熔化和渣铁分离，得到含钒铁水和含钛钢

渣；4)对含钒铁水进行火法提钒，得到铁水和钒渣；5)对钒渣

进行处理，得到

V<SUB>2</SUB>O<SUB>5</CNIPR:S

UB>；6)对含钛钢渣用硫酸法或氯化法处理制取钛白。本发明

的还原反应速度快，还原时间只需5～50分钟，铁、钒和钛的

回收率均可达到90％以上。

<REC>

<申请号>=CN00116194.6

<名称>=一种含有金属基粉料的造块方法

<申请（专利权）人>=攀枝花钢铁(集团)公司钢铁研究院

<发明（设计）人>=杜炽;黎建明;何群

<申请日>=2000.10.18

<地址>=617000四川省攀枝花市建设路1号

<摘要>=本发明适用于固体粉料人工造块技术领域,尤其

涉及到含有金属基粉料的造块方法。主要利用金属冶炼中产生

的废弃物如转炉烟尘或污泥、含钒铁水的提钒污泥、脱硫渣、

渣铁粒、氧化铁皮、炼铁粉尘等,将这些物料或单独造块或作为

反应介质配加入其它物料如铁精矿、瓦斯灰、瓦斯泥、煤粉、

焦粉等,添加一种氧化剂溶液,混碾均匀后压制成型或圆盘造球,

物料球或块在潮湿、通风的露天养护2－3天,球、块便达到较

高强度,可返回直接冶炼。本发明具有投资少、工艺简单、造块

成本低、团矿强度高等优点。

<REC>

<申请号>=CN85102378

<名称>=雾化钒渣一次焙烧水浸提钒

<申请（专利权）人>=成都科技大学

<发明（设计）人>=陈

<申请日>=1985.04.01

<地址>=四川省成都市东城区一环路南一段24号

<摘要>=本发明旨在选择雾化钒渣一次焙烧水浸提钒的

优化条件：焙烧温度740±40℃，选用混合添加剂，纯

碱-芒硝，此外还注意到钒渣粒度比及焙烧时间。在

此优化条件区间操作，钒转化率可达93％～98％以

上，残渣余钒低于0.7％，从而赋予本发明以低成本、

高转化率的特点。

<REC>

<申请号>=CN88106431.9

<名称>=一种金属表面钒、铬合金化的新方法

<申请（专利权）人>=北京科技大学

<发明（设计）人>=金山同;潘小伟

<申请日>=1988.09.12

<地址>=北京市学院路30号

<摘要>=本发明是将溶渣作为融体介质实现金属表面合

金化。采用此方法，熔渣资源广泛，用氧化物V<SUB>2</SUB>O<SUB>5</SUB>

或Cr<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>就可代替金属粉末作为合金元素的添加

剂，甚至可用炼钢提钒渣作添加剂。处理工艺简单。

可与一般热处理工艺同时进行，不需增加工艺和设

备，经处理后的金属水冷，可使表面的粘渣脱落。所

用Si粉或Fe-Si合金还原剂熔于熔渣，不影响溶渣

的性能。合金层生成速度快，可有效地提高金属耐

磨、耐蚀性。碳钢、铸铁、工业纯铁表面合金化均可采

用此方法，适于对耐磨、耐蚀性要求高的工具、模具等

金属零件。

<REC>

<申请号>=CN90108881.1

<名称>=石煤含钒灰渣精选流化床燃烧锅炉

<申请（专利权）人>=浙江大学

<发明（设计）人>=康齐福;施正伦

<申请日>=1990.10.30

<地址>=310027浙江省杭州市玉泉

<摘要>=本发明公开了一种石煤含钒灰渣精选流化床燃

烧锅炉。它设有主副两床，主床烧煤，副床烧细灰。

沸腾床上部为悬浮段，悬浮段后面依次为U形段、对

流管束、省煤器、除尘器，主床溢流口后设有溢流渣气

力输送式冷却分离器。它具有负压输渣管、分离室、

热风管。本发明既可利用石煤热值供汽发电，热效率

高，又可得到宜于提取的钒品位高的提钒原料，达到

综合利用。本发明也适用于达到可利用品位的有一

定热值的其它含钒矿物或混合物。

<REC>

<申请号>=CN91106517.2

<名称>=酒的老熟方法及其容器

<申请（专利权）人>=山东省新材料研究所

<发明（设计）人>=吕伟;曹树梁;杜毅;许建华

<申请日>=1991.08.15

<地址>=250014山东省济南市科院路

<摘要>=本发明提供了一种促进酒老熟的方法及其容

器。即利用钒钛黑瓷富含过渡族金属氧化物能够辐

射红外线的特点，促进酒老熟过程以提高酒的质量，

具体做法是用钒钛黑瓷制成瓶、罐、缸、缶、池等容器，

或者将提钒尾渣釉料涂覆在普通瓷容器的表面，将新

酿制的酒装入其中，或者将钒钛黑瓷块状物放入酒

中，在室温下存放。钒钛黑瓷瓶或涂覆提钒尾渣釉料

的瓷瓶同时作为酒的出厂包装。该方法大大缩短了

酒的老熟期，使酒中芳香酯类含量的明显提高。

<REC>

<申请号>=CN200710066172.9

<名称>=一种用隧道窑还原－磨选综合利用钒钛铁精矿的方法

<申请（专利权）人>=攀枝花锐龙冶化材料开发有限公司;

<发明（设计）人>=汪云华;范兴祥;何德武

<申请日>=2007.09.10

<地址>=617000四川省攀枝花市东区马家田

<摘要>=本发明涉及一种用隧道窑还原含碳钒钛铁精矿球团生产铁粉及联产钛渣和五氧化二钒的方法。钒钛铁精矿经破碎，润磨，制成球团，置于隧道窑中还原，再进行破碎，经湿磨后，进行磁选和重选，得到铁粉和尾矿，尾矿用钛白废酸浸出除去残余的镁和铁，经过滤，烘干，得到的物料加入钠盐进行钠化焙烧，再采用水浸出后分别得到钛渣和钒酸钠溶液，最后对钒酸钠溶液采用铵盐沉钒和煅烧脱氨，便得到五氧化二钒产品。本发明摒弃了电炉熔炼能耗高、钒钛分离效果差、钒钛走向难控制以及转炉吹炼铁水提钒钛收率低等缺陷。具有钒、钛、铁收率高，资源利用率高等优点。为钒钛铁精矿综合利用开辟了一条可行的新途径。

<REC>

<申请号>=CN200510071571.5

<名称>=铁水炉前大幅脱硫或同时三脱彻底解放高炉和转炉

<申请（专利权）人>=李中祥

<发明（设计）人>=李中祥

<申请日>=2005.05.25

<地址>=114004辽宁省鞍山市铁东区绿化街43号鞍山热能研究院

<摘要>=本发明公开了一种在出铁场砂口后喷涌的铁水

上分撒苏打大幅脱硫脱磷脱硅乃至炼钒钛矿时提钒的铁水预

处理新工艺。铁水所含元素在此都连续全面展露出来的，因而

该喷涌的铁水可被用来取代现行喷粉冶金。熔渣易熔且流动性

好，特别适合及时挡渣与铁水分离以防回磷等；从熔渣和溢出

烟尘中可全部回收苏打中的

Na<SUB>2</SUB>O(所有管道均沿地平走向不

影响炉前操作)，并付产磷肥等，因而使三脱成本大为降低(竟

可使苏达费用为负且铁损为零)。该工艺大大简化现有三脱工

艺，堪称循环经济式节约资源型、环保型、可持续发展型完全

符合科学发展观的铁水三脱新工艺。为降低纯净钢、普通钢成

本、保证钢材质量、彻底解放高炉(出铁无硫磺限制)和转炉(少

渣、智能炼钢)创造前所未有的有利条件。是目前钢铁生产中一

个全新的强有力的经济增长点。基于同样机理本发明还可用于

其它适宜的火法、湿法冶金及适宜的液－固、液－液相反应等

化工过程的优化改造。

<REC>

<申请号>=CN200510093226.1

<名称>=用作炼钢合金化剂的钒－硅－钡－铁复合合金及其生产方法

<申请（专利权）人>=谢廷声

<发明（设计）人>=谢廷声

<申请日>=2005.08.23

<地址>=117100辽宁省本溪县小市镇长江路549号

<摘要>=本发明提供一种用作练钢合金化剂的钒－硅－钡－铁复合合金，它含有重量百分比为30－75％的硅、3－25％的钡、0.5－10％的钒及余量的铁和不可避免的杂质。该合金中的钒因受到硅、钡的保护而不被氧化，致使其收得率提高。本发明的生产该合金的方法是将钒渣、硅石和重晶石在矿热炉中一起还原，从而简化了提钒的工艺。

<REC>

<申请号>=CN200810212609.X

<名称>=钒钛磁铁精矿钠化球团的造球方法

<申请（专利权）人>=攀钢集团研究院有限公司;攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司;攀钢集团钢城企业总公司

<发明（设计）人>=付自碧;黎建明;孙朝晖;张林;刘泽贵;王斌;李坚;吴斌;颜世丽

<申请日>=2008.08.21

<地址>=611731四川省成都市高新区(西区)天朗路1号

<摘要>=本发明公开了一种钒钛磁铁精矿钠化球团的造球方法。该方法通过向钒钛磁铁精矿中加入一定量的硫酸钠和有机粘结剂，经润磨后喷水造球。有机粘结剂可以是羟甲基纤维素钠、羟甲基淀粉钠、聚乙烯醇或一种以上的混合物。采用有机粘结剂进行造球，可以在球团强度得到充分保障的情况下，避免因粘结剂带入硅、钙等有害元素，从而大大提高了钒钛磁铁精矿直接提钒的钒收率。

<REC>

<申请号>=CN85205256

<名称>=陶瓷套管式红外元件

<申请（专利权）人>=山东省新材料研究所

<发明（设计）人>=曹树梁

<申请日>=1985.11.30

<地址>=山东省济南市经十路科院路

<摘要>=通常加热元件热效率较低。陶瓷套管式红外元

件是在一般管状加热元件外加套具有较高红外辐射

率的黑色陶瓷管，其热效率较高，改善了加热干燥效

果，避免了红外涂层所具有的涂层易剥落、辐射率

易衰减的缺点，更适合于旧设备的改造。

<REC>

<申请号>=CN88219506.9

<名称>=超薄黑瓷制品

<申请（专利权）人>=曹树梁;吕伟;赵良金;杜毅;许建华

<发明（设计）人>=曹树梁;吕伟;赵良金;杜毅;许建华

<申请日>=1988.04.20

<地址>=山东省济南市经十路东口科院路山东省材料研究所

<摘要>=本实用新型介绍了一种超薄黑瓷制品，制品表面

可采用抛光、上釉或镀金属构成各重图案，超薄黑瓷

制品成本低廉，轻巧典雅，具有较高实用和欣赏价

值。

<REC>

<申请号>=CN85205252

<名称>=黑色陶瓷太阳瓦

<申请（专利权）人>=山东省新材料研究所

<发明（设计）人>=曹树梁

<申请日>=1985.11.30

<地址>=山东省济南市经十路科院路

<摘要>=通常太阳瓦结构复杂，造价较高，黑色吸收面性

能易劣化，且多附有有机材料部分，耐候性差。本实用新型所述“黑色陶瓷太阳瓦”是将黑色陶

瓷制成空心瓦片，脊瓦或屋顶大板铺设在屋顶的向

阳面以吸收太阳能为房屋供暖和提供热水。黑色陶

瓷太阳瓦造价低，强度高，具有较高的吸收率，长期

使用吸收率不会下降，耐候性好，使用寿命长。

<REC>

<申请号>=CN88219507.7

<名称>=黑色陶瓷远红外健身球

<申请（专利权）人>=曹树梁;吕伟

<发明（设计）人>=曹树梁;吕伟

<申请日>=1988.04.20

<地址>=山东省新材料研究所(济南市经十路东首科院路)

<摘要>=本实用新型提供了一种黑色陶瓷远红外键身球，

这种球在人体温度下能辐射红外线，具有理疗保健效

果。

<REC>

<申请号>=CN86206925

<名称>=黑色陶瓷拦板式太阳能集热器

<申请（专利权）人>=山东省新材料研究所

<发明（设计）人>=曹树梁;曾开阳

<申请日>=1986.09.09

<地址>=山东省济南市经十路科院路

<摘要>=通常由金属制造的拦板式热水器由金属管制

造，易腐蚀、涂层易剥落、寿命较短。本实用新型所述

的黑色陶瓷拦板式集热器由陶瓷管组装而成，可以

在建筑阳台时直接建造而成，成本低廉、且耐候性

好、寿命长。

<REC>

<申请号>=CN89216319.4

<名称>=黑瓷远红外理疗枕片

<申请（专利权）人>=山东省新材料研究所

<发明（设计）人>=曹树梁;吕伟;杜毅;许建华

<申请日>=1989.12.12

<地址>=250014山东省济南市经十路东首科院路

<摘要>=本实用新型提供了一种黑瓷远红外理疗枕片，黑

瓷片是以提钒尾渣为主要原料制成的方型或长方型

的黑瓷片带有相互垂直的贯通孔，用绳穿入孔中串接

成片，构成黑瓷远红外理疗枕片。

<REC>

<申请号>=CN86210768

<名称>=黑色陶瓷热管

<申请（专利权）人>=山东省新材料研究所

<发明（设计）人>=曹树梁;吕伟

<申请日>=1986.12.16

<地址>=山东省济南市经十路科院路

<摘要>=本实用新型介绍了一种黑色陶瓷热管，由一端封

闭的黑色陶瓷管和封帽或封头两部分组合成。黑色

陶瓷管的材质由以提钒尾渣为原料之一的黑色陶瓷

构成，封帽或封头用金属或玻璃制造，并解决了封口

方法，较金属热管成本低，耐腐蚀，尤其适用于太阳能

利用装置。

<REC>

<申请号>=CN86204415

<名称>=黑色陶瓷太阳能远红外开水器

<申请（专利权）人>=山东省新材料研究所

<发明（设计）人>=曹树梁;吕伟;曾开阳

<申请日>=1986.06.09

<地址>=山东省济南市经十路科院路

<摘要>=通常无聚光系统、无太阳跟踪系统、无真空部件

以金属、塑料制造集热板的平板太阳能集热器不适

于生产开水。太阳能远红外开水器的集热板是以提

钒尾渣为原料之一生产的黑色陶瓷制造的，集热板

采光面吸收太阳光，内表面发射出大量远红外射线

照射集热板中的水。水是对远红外射线敏感的物质，

因而水温不断上升直至100℃沸腾，从而生产开水。

<REC>

<申请号>=CN86203422

<名称>=黑色陶瓷红外椅

<申请（专利权）人>=山东省新材料研究所

<发明（设计）人>=曹树梁;吕伟

<申请日>=1986.05.20

<地址>=山东省济南市经十路科院路

<摘要>=通常患者接受红外线照射治疗时，患者坐在椅

子上或躺在床上，由红外理疗器放射出红外线对患

者进行照射治疗，这给患者带来不便。黑色陶瓷红外

椅是普通椅子与黑色陶瓷红外元件的组合，造价低

廉，适合家庭使用，患者坐在椅子上休息时便可接受

红外治疗，给患者带来了方便。

<REC>

<申请号>=CN200520036693.6

<名称>=铁水弯沟盖

<申请（专利权）人>=攀钢集团攀枝花钢铁研究院

<发明（设计）人>=赵太华

<申请日>=2005.12.27

<地址>=617000四川省攀枝花市建设路1号

<摘要>=本实用新型公开了一种铁水弯沟上所使用的铁

水弯沟盖，可减少铁水在流经铁水弯沟的过程中热量损失。该

铁水弯沟盖包括有一盖体，盖体的宽度与铁水弯沟的宽度相适

配。设备安装在炼铁高炉主铁沟至铁水罐之间的铁水弯沟上，

能起到减缓流过的铁水的降温速度，使进入铁水罐的

铁水与未加铁水弯沟盖时相比，铁水温度平均提高14℃左右，

对后工序的炼钢提供温度较高的铁水，给炼钢脱硫、提钒及多

吃废钢创造有利条件。本设备结构合理、简捷，且设备成本低

廉。由于采用烘烤层和保温层合理搭配的结构，在1400℃左右

红热铁水上的铁水弯沟盖的工作使用寿命为半年至一年左右。

<REC>

<申请号>=CN86207153

<名称>=钒钛黑瓷骨灰盒

<申请（专利权）人>=曹树梁;吕伟

<发明（设计）人>=曹树梁;吕伟

<申请日>=1986.09.12

<地址>=山东省济南市经十路科院路山东省新材料研究所

<摘要>=本实用新型提供一种以提钒尾渣为原料之一制

造的钒钛黑瓷骨灰盒。钒钛黑瓷骨灰盒不腐蚀、不老

化、不变色、防火性能优良，其性能和外观不随时间

而变化，可放心地长久保存。整体为纯正的黑色，给

人以庄重肃穆之感，并且成本低，适合大批生产。