铜矿开发

<REC>

<申请号>=CN88209605.2

<名称>=便携式高亮度矿灯

<申请（专利权）人>=李春祥

<发明（设计）人>=李春祥

<申请日>=1988.08.12

<地址>=北京市中关村北一街4号

<摘要>=本实用新型涉及一种便携式高亮度矿灯，该装置

由蓄电池，增效电路和H灯管组成。可用于没有可

燃性气体的各种矿井，如铜矿、钨矿；橡胶园、果园的

夜间作业；山洞以及地下隧道作业等，还可利用汽车

内现有电源做成汽车内照明灯。本便携式高亮度矿

灯具有光率高(光率达60％)，节约能源的功能，还可

根据不同地点对亮度的不同要求做成不同用途的照

明工具。

<REC>

<申请号>=CN94111476.7

<名称>=一种处理混合铜矿和氧化铜矿以提取铜的方法

<申请（专利权）人>=贺红

<发明（设计）人>=贺红

<申请日>=1994.10.28

<地址>=210024江苏省南京市赤壁路16号

<摘要>=本发明为一种处理混合铜矿和氧化铜矿以提取

铜的方法，把经过粉碎后的铜矿石混合以碳酸铵、氯

化铵和硫酸铵，浸泡于氨水中，最后加入沉淀剂使氧

化铜析出。本发明所用的原料低廉易购，并能循环使

用，操作过程容易观察控制，铜的浸出率几乎可以达

到100％，能源消耗很少，也没有对环境的污染，大大

提高了国有铜矿资源的利用率，很有发展前景。

<REC>

<申请号>=CN90106993.0

<名称>=低敏感度炮药配方

<申请（专利权）人>=陈景安

<发明（设计）人>=陈景安

<申请日>=1990.08.10

<地址>=536100广西壮族自治区合浦县廉州瑶上街1号

<摘要>=本发明提供了一种低敏感度炮药配方。该炮药

配方中是采用廉价的天然石头粉，配伍高氯酸钾(或

氯酸钾)、硫化锑、硝酸钾、硫粉、铝粉和炭粉组成。本

配方的炮药低敏感度，爆破力强，安全，成本低，适用

于炮竹、爆破石山的炮药、军火炸药等。

<REC>

<申请号>=CN95113004.8

<名称>=硫化铜矿湿法炼铜浸出工艺

<申请（专利权）人>=重庆钢铁研究所

<发明（设计）人>=严逊;严明英;王敏

<申请日>=1995.09.20

<地址>=630025四川省重庆市江北区溉澜溪

<摘要>=本发明涉及到铜矿石湿法炼铜的浸出工艺。湿

法炼铜具有工艺简单，能耗低，污染小，能处理多品种

多品位铜矿石等特点。本发明提出一种浸出模式，其浸出介质为H<SUB>2</SUB>O-H<SUB>2</SUB>SO<SUB>4</SUB>一氯的含氧酸盐，选择适当的反应条件，使铜从硫化矿中直接浸出，而不产生H<SUB>2</SUB>S、SO<SUB>2</SUB>等有害气体能在一般工业条件下广泛应用，其铜的浸出率达98％以上。

<REC>

<申请号>=CN87107247.5

<名称>=含氧化铜矿物物料的处理方法

<申请（专利权）人>=科学院化工冶金所

<发明（设计）人>=邓彤;陈家镛

<申请日>=1987.12.05

<地址>=北京市353信箱

<摘要>=本发明属于含氧化铜矿物物料的处理。对难选

氧化铜矿，不能用直接浮选或常规硫化浮选富集，需

要采取强化硫化的措施。本发明提供一种简便有效

的硫化方法，即在氧化铜矿硫化时，以元素硫作硫化

剂，加入硫溶剂和相转移催化剂，如季铵或季膦化合

物，或聚乙二醇及其醚类，使水相中氢氧离子转移到

有机相中，促进硫的歧化，从而将矿浆中的氧化铜硫

化。  本发明硫化温度比水热硫化法大为降低，操作简

化，作业时间缩短，成本降低。处理云南某难选氧化

铜矿石，可将矿石含铜品位由0.6％提高到12.6％，

铜的回收率达81.5％。处理湖北某矽卡岩型难选铜

铁矿石，可从含铜1.65％的原矿得到含铜22.9％的

铜精矿，铜回收率达87.6％。

<REC>

<申请号>=CN92105149.2

<名称>=铜矿石生产硫酸铜的方法

<申请（专利权）人>=林西县福利冶金化工厂

<发明（设计）人>=王治隆;郭连成

<申请日>=1992.06.27

<地址>=025250内蒙古自治区赤峰市林西县福利冶金化工厂

<摘要>=一种直接用铜矿石生产硫酸铜的方法，将铜矿石

粉碎成粉末，放入盛有硫酸溶液的罐中进行搅拌浸出

处理，再经过滤、浓缩、结晶即得成品。结晶池中残液

经浓缩、结晶得结晶体，再经溶化浓缩结晶还可得成

品。本发明用品位低的铜矿石作原料比用冶炼好的

铜金属作原料成本低。且由于工艺过程为一个闭路

循环过程，铜矿石的综合回收率高，生产过程污染

小。

<REC>

<申请号>=CN89108671.4

<名称>=氧化铜矿直接制取硫酸铜工艺

<申请（专利权）人>=云南师范大学

<发明（设计）人>=李智;沈正华;唐丽雅;王吉华

<申请日>=1989.11.14

<地址>=650092云南省昆明市环北路56号

<摘要>=一种氧化铜矿的处理方法，特别是氧化铜矿直接

制取硫酸铜工艺。由浸出、除铁、蒸发冷却结晶、除硅

等工序组成，除硅方法是将硫酸铜粗品在120-300℃

温度下干燥，粗品脱水变白后保温30-60分钟，以水

为溶剂加热溶解，过滤除硅。本发明和现有技术相

比，不需经由矿石提炼为铜，又由铜制取铜的产品过

程，而由矿石直接制取硫酸铜，工艺简单，投资小，见

效快，铜的总回收率为84-86％，产品达到工业一级

品指标。

<REC>

<申请号>=CN89107917.3

<名称>=铜矿渣配料烧制硅酸盐水泥熟料的方法

<申请（专利权）人>=萧山市城北水泥厂

<发明（设计）人>=陈天福;王锡千;赵海泉;郭水芳

<申请日>=1989.10.11

<地址>=311200浙江省萧山小岳桥

<摘要>=一种铜矿渣配料烧制硅酸盐水泥熟料的方法，铜

矿渣代替铁粉(硫酸渣)，其成份控制在一定范围，选

用一定原料的配比量和率值，采用相应的烧成方法，

在机立窑里，用低质煤煅烧水泥熟料。在机立窑里用该方法煅烧水泥熟料，克服了现有

生产技术中只能用优质煤的局限性。用低质煤生产

的水泥，同样可以达到优质高产，并且能大幅度降低

能耗，达到省电节煤。对我国水泥行业有很大的工业

应用价值。

<REC>

<申请号>=CN97105056.2

<名称>=从金铜矿中提取铜铁金银硫的方法

<申请（专利权）人>=东北大学

<发明（设计）人>=宋庆双

<申请日>=1997.01.27

<地址>=110006辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号

<摘要>=一种从金铜矿中提取铜铁金银硫的方法,主要包括用FeCl<SUB>3</SUB>浸出金铜矿,

用隔膜电解法从浸出液中回收铜,用隔膜电解法生产铁和三氯化铁的再生,从浸出

渣中回收硫磺,由铜渣中提取黄金和回收银等工艺过程,此种方法克服了火法炼铜

工艺流程长、投资大、技术要求高等中小矿山和工厂难以承受的缺点,避免了制

酸过程,实现了铜铁金银硫等有价元素的综合提取,投资省、见效快,特别适用于中

小矿山。

<REC>

<申请号>=CN93115144.9

<名称>=从铜矿的地下水中提取铜的新工艺方法

<申请（专利权）人>=孙华信

<发明（设计）人>=孙华信

<申请日>=1993.12.21

<地址>=213200江苏省金坛市南门大街216/204室

<摘要>=本发明给出的是一种从铜矿的地下水中提取铜

的工艺方法。本工艺步骤(1)取铜矿的地下水，加纯

碱使其pH值达7或7.5；用离心机脱水成固态物质，

与配位体氨混合搅拌，若从银、钻、金矿的地下水中取

银、钻、金则银、钴、金相对应配位体为硫氰、羟、氰化

钠，同样混合搅拌；再用离心机分离溶液，反复多次，

直至金属色退为止。提取率可达95％以上。本工艺

简单易行，操作方便，可自动化连续作业，实现矿山开

采与湿法冶金一次完成的目的。经济效益显著。

<REC>

<申请号>=CN92103397.4

<名称>=难选氧化铜矿氯化浸出法

<申请（专利权）人>=伍登俊

<发明（设计）人>=伍登俊

<申请日>=1992.05.04

<地址>=435005湖北省黄石市新下陆南村七栋38号

<摘要>=一种难选氧化铜矿氯化浸出法，浸出剂由硫酸和

氯盐组成。本法特别适用于从结合铜含量高，氧化率

波动范围大，化学成分复杂，铜粒子细小的难选氧化

铜矿中回收铜。

<REC>

<申请号>=CN91106864.3

<名称>=利用多杂低品位氧化铜矿制取优质硫酸铜的方法

<申请（专利权）人>=江容广;朱江平

<发明（设计）人>=江容广;朱江平

<申请日>=1991.12.04

<地址>=42100湖南省衡阳市青山街124号508室

<摘要>=本发明属于金属化合物的生产及精制，特别是利

用含有多种杂质的低品位氧化铜矿制取优质硫酸铜

的方法。它是用硫酸与氧化铜矿粉进行化学反应制

得粗制硫酸铜溶液，然后通过吸附分离和解吸再生的

方法，有效快速地分离杂质，从而制得40％以上的精

制硫酸铜溶液，极大地减少了溶液的蒸发量。该方法

提供了一种简单易行的除杂方法，从而制得96％以

上纯度的硫酸铜晶体。这种方法不但工艺路线短，能

耗低，而且综合利用经济效果好，值得在产矿区广泛

推广应用。

<REC>

<申请号>=CN95111223.6

<名称>=直接用铜矿生产硫酸铜工艺

<申请（专利权）人>=乐山市新星化工研究所

<发明（设计）人>=张志强;毛华林

<申请日>=1995.01.20

<地址>=614807四川省乐山市冠英镇

<摘要>=本发明提供了一种直接用铜矿生产硫酸铜的工

艺，包括矿石粉碎、提取、压滤、分离、转化、漂洗、浓

缩、结晶、烘干等工序。其特点是该工艺适用于任何

类型和高、低品位铜矿，以硝酸或硝酸盐类作催化剂，

以硫化钠或硫化物作铜的沉淀分离剂，无须高温焙烧

即可直接用铜矿生产硫酸铜，并可兼收白炭黑和硫酸

亚铁，铜的收成率可达80～90％，产品质量优于工业

一级。投资可大可小，毛利为成本的2倍，尤适于低

品位铜矿的开发及综合利用。

<REC>

<申请号>=CN86105982

<名称>=低温硫化焙烧—选矿法回收铜、金、银

<申请（专利权）人>=昆明工学院;东川矿务局科研所

<发明（设计）人>=刘纯鹏;谢宁涛;何能安

<申请日>=1986.09.03

<地址>=云南省昆明市环城北路38号

<摘要>=低温硫化焙烧—选矿法回收铜、金、银是针对低

品位难选的结合性氧化铜矿及其伴生贵金属采用低

温硫化焙烧—浮选联合工艺，使人工硫化后的铜及其

伴生的贵金属从原矿基体脱出获得优良的浮选效

果。比之直接选矿或直接湿法浸溶具有成本低、工艺

流程简单、设备投资低、能耗少、易实现及无污染等优

点。

<REC>

<申请号>=CN92112501.1

<名称>=一种氧化铜矿湿法制取氧化铜的方法

<申请（专利权）人>=云南师范大学

<发明（设计）人>=沈正华

<申请日>=1992.10.22

<地址>=650092云南省昆明市环北路58号

<摘要>=湿法从氧化铜矿中直接制取氧化铜。本法以稀

硫酸为溶剂，对难选氧化铜矿进行酸浸；对酸浸后的

渣进行逆流水洗，水洗液并入酸浸后的清液中；在混

合的清液中按比例加入氧化铜及双氧水，来净化溶

液，后再加入氢氧化钠沉淀氢氧化铜；把生成的氢氧

化铜与溶液加热，使氧化铜沉出，并用倾析法水洗涤

氧化铜沉淀。然后烘干磨细。可直接制得氧化铜。

铜的回收达81—86％。渣经水流所得沙可用于建筑

方面。原料得到充分利用。

<REC>

<申请号>=CN92106340.7

<名称>=碳氨法浸取氧化铜矿电积沉积铜粉工艺

<申请（专利权）人>=杨春山

<发明（设计）人>=杨春山

<申请日>=1992.08.01

<地址>=114202辽宁省海城市南台日用陶瓷厂

<摘要>=一种氨浸氧化铜矿电积沉积铜粉的工艺方法，它

是采用将氧化铜矿石粉碎，在搅拌反应釜中加入氢氧

化铵，碳酸氢铵，开动搅拌器，同时加入氧化铜矿粉，

用蒸汽加热，保持时间3—4小时，取样化验合格后，

放入吸滤槽中吸滤，滤液放入电解槽内进行电解，溶

液由蓝色变为无色时即为合格。本方法，具有工艺简

单，成本低的特点。并且可直接采用氨浸溶液电解积

沉积铜粉，同时对硫化铜矿和氧化铜矿都可以同时浸

取，电积沉积铜粉能够一步产生高纯度的铜产品。

<REC>

<申请号>=CN92106479.9

<名称>=利用铜矿尾矿生产水泥熟料

<申请（专利权）人>=山东省昌乐县青上铜矿

<发明（设计）人>=姜元春

<申请日>=1992.04.21

<地址>=262409山东省昌乐县青上铜矿

<摘要>=本发明是一种利用铜矿尾矿生产硅酸盐水泥熟

料的方法，其主要特征是以铜矿尾矿、石灰石、粘土、

铁粉和无烟煤为原料，按其重量百分比5-9∶71—80

∶4.5—6.5∶1.5—2.5∶6—11配制成生料球后在机

械化立窑内烧至部分熔融所得以硅酸钙为主产物。

本发明使铜矿尾矿得到有效利用，减少了其土地占用

和环境的污染，并能降低水泥熟料的生产成本。

<REC>

<申请号>=CN96120047.2

<名称>=一种处理氧化铜矿的浸出萃取电积法

<申请（专利权）人>=北京矿冶研究总院

<发明（设计）人>=孙凤芹;李昌福

<申请日>=1996.10.14

<地址>=100044北京市西直门外文兴街1号

<摘要>=一种处理氧化铜矿的

浸出萃取电积法，涉及到从氧化铜矿

中回收金属铜采用的浸出萃取电积

湿法冶金工艺，特别适用于矿点多、

矿量少、分散型氧化铜矿的处理。其

特征在于：将氧化铜矿石用硫酸进行

堆浸后，用碱中和浸出液，使其中的

铜成为氢氧化铜沉淀，制成滤渣，再用

硫酸返溶滤渣，制成硫酸铜溶液后，

进行常规的萃取-电积制铜过程。其

优点是采用分散型就地浸出，集中萃

取-电积，将已有的矿石运输改为滤

渣运输，运输费用大幅度降低，投资

低,效果好。

<REC>

<申请号>=CN87102448

<名称>=氧化铜矿的选矿方法

<申请（专利权）人>=哈萨克共和国科学院中央哈萨克斯坦分院冶金化学研究所

<发明（设计）人>=阿布杜阿里·巴朔夫;苏拉里·苏尔坦;诺维奇·贝克吐尔干诺夫;德兹汉托尔·努尔兰诺维奇·阿比朔夫;塞尔格·弗拉迪米尔罗维奇·贝里耶夫·古尔;兹哈兹拉·肯兹海格兹诺夫娜·克哈依罗娃;斯维特兰娜·帕夫罗夫娜·西姆卡娜特·山西兹巴维奇·伊比朔夫;兹阿克汗·马克姆托维奇·马克姆托夫;基尔基兹白·库什卡利维奇·托帕夫;莫拉特·朱莉诺维奇·朱利诺夫;马克·扎尔曼诺维奇·尤格莱茨;奥尔格·伊万诺夫娜·塞米娜;卓娅·白吐尔西诺夫娜·萨金迪科娃;维塔莉·马尔科维奇·尤格莱茨;列奥尼德·安尼西莫夫维奇·格拉祖诺夫;勒尤伯夫·尼科拉夫娜·科尔吐诺娃;瓦西里·米克海洛维奇·彼莱茨基

<申请日>=1987.04.01

<地址>=苏联卡拉干达

<摘要>=氧化铜矿石的选矿方法，此法包括矿浆制备、在

矿浆中加入可电离硫化物和浮选。在浮选之前将矿

浆和/或可电离的硫化物的水溶液进行电解，电流密

度为5-500安培/平方米。使用含有1-9个硫原子

的硫化物，将这些硫化物加入温度为30-100℃的矿

浆。

<REC>

<申请号>=CN92101545.3

<名称>=一种从氧化铜矿中回收铜的湿法冶金方法

<申请（专利权）人>=北京矿冶研究总院

<发明（设计）人>=尹才硚;蒋训雄

<申请日>=1992.03.13

<地址>=100044北京市西直门外文兴街1号

<摘要>=本发明涉及一种从氧化铜矿中回收铜的湿法冶

金方法。其特征是采用NH<SUB>3</SUB>—NH<SUB>4</SUB>F(或

NH<SUB>3</SUB>-NH<SUB>4</SUB>HF<SUB>2</SUB>)作为浸出剂体系的新工艺取代传统

氨浸法NH<SUB>3</SUB>-(NH<SUB>4</SUB>)CO<SUB>3</SUB>或NH<SUB>3</SUB>-(NH<SUB>4</SUB>)<SUB>2</SUB>SO<SUB>4</SUB>体系

的工艺，使现有的高温还原焙烧—常压氨浸变成直接

常压氨浸，它同萃取、电积相结合形成一种处理该矿

的新工艺流程。该方法具有流程短、操作简便、能耗

低、浸出时间短、浸出率高等特点，可用于从氧化铜矿

中选择性回收铜，尤其适于处理含碱性脉石高的难选

氧化铜矿。

<REC>

<申请号>=CN94104110.7

<名称>=溶浸——电积提铜新工艺

<申请（专利权）人>=宁蒗彝族自治县乡镇企业局溶浸炼铜厂

<发明（设计）人>=郑绍阳;黎维中;郑绍仁

<申请日>=1994.04.11

<地址>=674311云南省宁蒗县红旗乡官地坝村

<摘要>=一种溶浸——电积提铜工艺，是用硫酸溶液和电

积后液作浸出剂，浸出液直接电积，电积后液返回作

浸出剂。本发明特别适合于难选氧化铜矿中提铜。

<REC>

<申请号>=CN93109250.7

<名称>=一步法电解提取铜工艺

<申请（专利权）人>=李学刚

<发明（设计）人>=李学刚

<申请日>=1993.08.10

<地址>=630716四川省西南农业大学化学系

<摘要>=一种由含铜量在2％以上的氧化铜矿电解提取

99.9％以上精铜的方法，该方法改进了目前湿法冶炼

电解制铜工艺的不足，增加了酸浸前除铁的步骤，并

调整了电解的工艺参数，提高了电流效率和铜产品纯

度，且具有工艺流程简单，无污染，成本低的优点。

<REC>

<申请号>=CN93105622.5

<名称>=含金银硫化铅铜硫混合精矿的分离

<申请（专利权）人>=张冰清

<发明（设计）人>=张冰清;戴红念

<申请日>=1993.05.10

<地址>=650031云南省昆明市园西路5号昆明冶金研究院

<摘要>=本发明为一种含金多金属硫化矿的选矿方法，采

用控制矿物的浮选速度差异，用微量捕收剂将易浮的

金、银、铜、铅矿物优先浮出，然后利用金、银、铅与铜

矿物的比重差，在摇床上用重选分离出含金、银的铅

精矿产品，尾矿为铜精矿产品。

<REC>

<申请号>=CN92111988.7

<名称>=低品位氧化铜矿生产硫酸铜的方法

<申请（专利权）人>=成都科技大学

<发明（设计）人>=唐执忠

<申请日>=1992.11.18

<地址>=610065四川省成都市磨子桥

<摘要>=一种低品位氧化铜矿生产硫酸铜的方法，主流程

包括硫酸浸取矿粉、料液热澄清、过滤、除铁并蒸发、

结晶、过滤，辅助流程是将＜20°B′e的料液通过置

换、过料筛、磁选、酸洗得到Cu并氧化而制成硫酸

铜。本方法的特点是热澄清时加入石灰浆调pH值；

将加热的料液中通入0.2～0.4MPa的空气除铁并实

现强制蒸发；在浸取时选取了合理的工艺参数。使用

本方法，可用含Cu量5～8％的矿生产出纯度在

98％以上的硫酸铜，且生产周期缩短、成本降低。

<REC>

<申请号>=CN93115993.8

<名称>=从硫化物铜矿中浸提回收铜、银、金、铅、铁、硫的方法及设备

<申请（专利权）人>=杨春青

<发明（设计）人>=杨春青

<申请日>=1993.12.27

<地址>=264002山东省烟台市芝罘区芝楚镇南仓村

<摘要>=本发明是一种从复杂硫化物铜矿中采用盐酸、氧

气、氢氧化钠浸提回收铜、银、金、铅、铁、硫的方法及

其设备。在少量氧化剂做促媒，从浸液中回收多种元

素，从浸渣中回收硫磺、金及硫代硫酸钠，浸液均可再

生循环；电解设备采用分隔葫芦槽回收铜。此方法用

低价无毒提取金的效率得以提高，技术被强化，采用

所有的试剂无毒、价廉，处理过程中金的损失减少，多

种元素都得到高效率回收。该方法无污染不产生任

何毒性或有害废物。

<REC>

<申请号>=CN93118285.9

<名称>=氨法硫酸铜生产新工艺

<申请（专利权）人>=郑庆国

<发明（设计）人>=郑庆国

<申请日>=1993.10.11

<地址>=435004湖北省黄石市下陆钢铁总厂(工程师楼，44号)

<摘要>=本发明提出了一种氨法生产硫酸铜的新工艺，其

工艺过程为：矿石→破碎→氨浸→过滤→蒸氨→碳酸

铜→加酸溶解→硫酸铜溶液→自然冷却结晶→浓缩

→冷却再结晶→晾干；本发明克服了硫酸法传统工艺

除铁难、产品质量不稳、铜损大、耗酸高、三废处理费

用高等缺点，具有较大的经济技术推广价值。

<REC>

<申请号>=CN02147688.8

<名称>=花纹劈离砖的生产方法

<申请（专利权）人>=柳州市创新装饰材料有限责任公司

<发明（设计）人>=唐汉飙;唐布

<申请日>=2002.10.27

<地址>=545007广西壮族自治区柳州市柳太路15号

<摘要>=一种花纹劈离砖的生产方法，其特点是在原料配

料时加入重量比为1～10％的还原剂，还原剂采用单一的煤粉、

铜矿渣、硫铁矿渣、铜镉矿渣，或煤粉、铜矿渣、硫铁矿渣、

铜镉矿渣的混合物；还原剂与原料一起球磨→榨泥→真空练泥

→成型→干燥→码砖；码砖时采用砖坯面面相贴的密码方式→

烧成→检选→包装。其优点是可以得到有的似彩色贝壳，有的

似彩带，有的似木芯纹，有的似彩虹，形状各异，表面美观的

花纹劈离砖。

<REC>

<申请号>=CN93104763.3

<名称>=硫化铜矿直接电解制取电解铜

<申请（专利权）人>=王绍和

<发明（设计）人>=张元福;樊远鉴;王绍和;陈家蓉

<申请日>=1993.04.24

<地址>=湖北省武汉市武汉水利电力大学104舍10号

<摘要>=各种铜矿直接电解制取电解铜属于化学和冶金

领域。其特征是阳极区利用还原后液电氯化浸出铜

矿，并在阴极区同时电积产出符合GB466—82标准

的一级电解铜。本发明利用一种特殊结构的流态化

电解槽可处理单一硫化铜矿，复杂铜矿及含铅锌较高

的多金属硫化铜矿，其生产流程简单，综合能耗低，无

污染，并易于工业实施。

<REC>

<申请号>=CN95111899.4

<名称>=一种难熔铜精矿的处理方法

<申请（专利权）人>=沈阳冶炼厂

<发明（设计）人>=张德荣;张贵洪;周岐兴;李运萍;于刚;阎有德;刘长权;宋杰;孙强

<申请日>=1995.07.27

<地址>=110025辽宁省沈阳市铁西区北二中路10号

<摘要>=一种难熔铜精矿的处理方法，包括在采用鼓风炉

熔炼这种主要含兰辉铜矿和氧化铜矿的混合矿物时，需先加入

硫化剂进行预混合配料，然后再使其与其它铜精矿、金精矿或

含铜物料进行第二次混合配料，其中加入硫化剂的量至少不低

于欲使炉料中所含Cu<SUB>2</SUB>O硫化成Cu<SUB>2</SUB>S和使Fe<SUB>3</SUB>O<SUB>4</SUB>还原成FeO反

应所需硫量的五倍。由于难熔铜精矿被硫化剂和其它物料充分

分割均匀，从含氧化铜矿为主矿的难熔物料转变成含硫化铜矿

为主矿的可熔物料。

<REC>

<申请号>=CN97112689.5

<名称>=一种道路路面用普通硅酸盐水泥及生产方法

<申请（专利权）人>=云南省建筑材料科学研究设计院

<发明（设计）人>=张仁寿;张晓玲;曾微;刘振弟;朝良

<申请日>=1997.07.16

<地址>=650000云南省昆明市北郊上马村

<摘要>=本发明涉及一种可适用于各种道路路面混凝土

的普通硅酸盐水泥。它以常规原料为主料,其特征在于在生料配

制中引入具有矿化离子的电炉磷矿渣或电炉磷矿渣与铜矿渣,

其掺入量范围在3—15%,以增加氧化铝在铁相中的固溶量,从

而形成铁铝酸四钙和铁二铝酸六钙固溶体(C<SUB>5</SUB>A<SUB>1.5</SUB>F),由于

铁相(C<SUB>4</SUB>AF－C<SUB>6</SUB>A<SUB>2</SUB>F)固溶体的摩尔比

为1∶1,故而其铁相和铝酸盐相的计算分式为:铁

相C<SUB>5</SUB>A<SUB>1.5F%=3.72F</SUB>,铝酸盐相C<SUB>3</SUB>A%=2.65(A－0.96F),控制

铁相后,并采用常规的机械化立窑或回转窑生产水泥方法即可生产出道路路面用普通硅酸盐水泥。该产品干缩率小,耐磨性好,抗硫酸盐性能强。

<REC>

<申请号>=CN93104879.6

<名称>=用氧化铜矿石直接生产硫酸铜的方法

<申请（专利权）人>=封瑞;尹林堂

<发明（设计）人>=封瑞

<申请日>=1993.05.11

<地址>=026000内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市蒙医研究所

<摘要>=本发明涉及一种用氧化铜矿石细粉与硫酸作用

直接生产硫酸铜的新方法，在反应液中加入一种抑制

剂控制了非铜硫酸盐的有害杂质的生成，使产品硫酸

铜的纯度达到96％以上。生产工艺易控制，可连续

大规模生产，工艺过程中无需加硝酸，对环境不污

染。由于采用目前尚作为废弃物的氧化铜矿石为原

料，变废为宝，而且氧化铜利用率为98％，大大降低

了硫酸铜的生产成本，有较大的社会效益和经济效

益。

<REC>

<申请号>=CN92110928.8

<名称>=氨浸沉淀法处理低品位铜渣或氧化铜矿的工艺

<申请（专利权）人>=武汉市冶炼科研所

<发明（设计）人>=唐道静;朱莹怡;赖昌润;魏明星

<申请日>=1992.09.30

<地址>=湖北省武汉市汉口谌家矶

<摘要>=本发明涉及一种采用氨浸沉淀法来处理低品位

铜渣或氧化铜矿的工艺。它采用硫酸铵溶液作浸出

剂，用碳酸铵作沉淀剂，用硫酸和氧化钙作中间传质

介质，用稀硫酸回收氨，主要工艺过程为破碎、球磨、

浸出、过滤、酸化、沉淀、沉淀分离、洗涤、烘干、煅烧，

得到一级氧化铜粉，全过程实现闭路循环。本发明工

艺投资少，设备简单、铜回收率高、生产成本低、无环

境污染，对改变我国经济建设中铜资源紧缺具有重大

的现实意义。

<REC>

<申请号>=CN96118133.8

<名称>=一种治疗白癜风的纯中药制剂

<申请（专利权）人>=欧阳恒

<发明（设计）人>=欧阳恒

<申请日>=1996.04.30

<地址>=410005湖南省长沙市蔡锷北路185号中医附二院

<摘要>=本发明公开了一种治疗白癜风的纯中药制剂，其

特征在于：药物中包含(重量份)：紫丹参2-4，紫背浮萍1-3，

紫铜矿0.4-0.8，红花1-3，郁金1-3，紫河车粉1-3，紫草

1-3，稀签草1-3，刺蒺藜2-4，核桃仁1-3，鸡血藤2-

4，铁锈0.1-0.3，大枣0.5-1.5。本发明的中药采用一方二剂，

即内服剂型和外用剂型，以实现内外治疗相结合。经临床试验，

并与现有一致公认的8-甲氧基补骨脂片及补骨脂酊进行了

对照，无论在提高临床治愈率、及总有效率、及无毒副作用等

方面均具有明显优势。

<REC>

<申请号>=CN96103201.4

<名称>=燃煤高效节煤净化剂

<申请（专利权）人>=清华大学;本溪市环能科技经济研究所

<发明（设计）人>=傅维标;孟景文;屈广兴;佟成良;王震海

<申请日>=1996.03.08

<地址>=100084北京市海淀区清华园

<摘要>=本发明涉及一种燃煤高效节煤净化剂，该净化剂

以白云石、石灰石、硼泥、铜矿渣、铝钒土、铁矿渣、工

业食盐、碳酸钾和硝酸钠为原料，粉碎至0.5mm以

下，以一定比例混均即成。使用时，净化剂与燃煤的

比例为5-8∶10。本发明净化剂能使煤的着火提

前，燃烧完全，冒烟消除，并降低NOx和SOx的排放

量。该净化剂适用于链条炉和其它工业锅炉，也可用

于煤粉炉及型煤炉中。

<REC>

<申请号>=CN200410023775.7

<名称>=自然氧化铜矿石生产硫酸铜工艺

<申请（专利权）人>=刘清楼

<发明（设计）人>=刘清楼

<申请日>=2004.03.30

<地址>=276300山东省沂南县科学技术局

<摘要>=本发明公开了一种氧化铜矿石生产硫酸铜工艺，

将氧化铜矿石粉碎成粉末，放入盛有硫酸溶液的浸出灌中进行

浸出处理，并进行搅拌，调至pH值至中性，再经过滤、浓缩、

结晶即得成品，其结晶池中的残液可回收循环利用。由于充分

利用了低品位的铜矿石，本发明比用冶炼好的铜金属来生产硫

酸铜成本低，由于本以明的工艺为一个闭路循环过程，铜矿石

的缩合回收率高，生产过程污染小，节能能源。

<REC>

<申请号>=CN200410034219.X

<名称>=一种多晶态复组合物及其制备方法

<申请（专利权）人>=陈书怡

<发明（设计）人>=陈书怡

<申请日>=2004.03.30

<地址>=200237上海市梅陇路300号(华理二村)208号301室

<摘要>=本发明涉及一种可应用于橡胶加工等领域的多

晶态复组合物及其制备方法。采用常用于橡胶填充剂和补强剂

等的粉末作核体材料，在核体材料表面经混晶包覆，专项理化

改性后，制备成在核体表面具有多晶态化合物、混合物的犹如

“小锉刀”状的多晶态复组合物。多晶态复组合物组成式为：[∑aiAi·∑biBi·ZH<SUB>2</SUB>O]·∑niDi，其中Ai为无机类、不融性低灰份核体物料，Bi为在液相中反应生成的多晶态无机盐类化合物、混合物，Di为有机类物料，∑ai、∑bi、Z、∑ni为摩尔系数。制备工艺中无难处理的废水、废渣等排放。本发明的多晶态复组合物可广泛应用于橡胶加工及其它领域。

<REC>

<申请号>=CN86108113

<名称>=浮选铜矿石的复合剂

<申请（专利权）人>=大冶有色金属公司铜录山铜铁矿

<发明（设计）人>=李炳秋

<申请日>=1986.11.27

<地址>=湖北省黄石市大冶铜录山矿

<摘要>=一种浮选铜矿石的复合剂，由异丁基黄原酸钠、

正二丁基二硫代磷酸钠、对十二烷基苯磺酸钠、羧基

甲基纤维素、六偏磷酸钠、硅酸钠、碳酸钠中的前四

种或另加后一至三种成分组成。本复合剂不仅原料

充足，价格低廉，无毒无味，有利保护环境，而且有浮

选速度快，精选效率高，泡沫细小，适合负载微细矿

粒上浮的特点，有利于矿泥中有用矿物的回收。本复

合剂不仅浮选硫化铜矿或经硫化后的氧化铜矿效果

好，而且还能浮选其他金属矿石。

<REC>

<申请号>=CN88102337.X

<名称>=一种分离铜铅锌多金属复杂矿的选矿方法

<申请（专利权）人>=北京矿冶研究总院

<发明（设计）人>=赵纯禄;李凤楼;丁松元

<申请日>=1988.05.07

<地址>=北京市西直门外文兴街1号

<摘要>=本发明是一种分离铜铅锌多金属复杂矿的选矿

方法。发明的特征在于对铜铅锌混合精矿进行优先

分离浮选前向矿浆中添加一定数量的硫化钠，调整

pH值，在碱性介质中矿物与药剂相互作用，在酸性

介质中优先分离浮选的选矿工艺，具有选别指标高，

铜与铅锌分离好，节约能耗，无环境污染等优点，适用

于难选的多金属硫化矿的分离，特别是矿物嵌布粒度

微细，含次生铜矿、含黄铁矿高的铜、铅、锌复杂矿的

矿物分选。

<REC>

<申请号>=CN90103023.6

<名称>=一种处理氧化镍矿的新方法

<申请（专利权）人>=徐有生

<发明（设计）人>=徐有生

<申请日>=1990.06.16

<地址>=650093云南省昆明工学院冶金系

<摘要>=本发明涉及一种处理难选氧化镍矿(适合于处理

难选氧化铜矿)的新方法。采用微波能加热硫化、选

矿，精矿混入含Ni＞3.5％的氧化镍富矿进入等离子

体(N气载流)熔炼炉熔炼，一步直接获取含

Ni＞52％的高冰镍，一次性获取含Ni＜0.08％的抛

渣，从而为开发利用大量低品位氧化镍矿开辟了一条

新路。其工艺流程短、综合能耗低、金属直收率高、无

环境污染、经济效益显著。

<REC>

<申请号>=CN92103824.0

<名称>=无梯岩石硝铵炸药

<申请（专利权）人>=西安近代化学研究所

<发明（设计）人>=殷海权;王国良;贡桂红;王玉玲;黄志芳;范时俊;马志省;陈瑞龙;邹金海;杜风沛

<申请日>=1992.05.29

<地址>=710061陕西省西安市第十八号信箱

<摘要>=本发明是一种无梯岩石硝铵炸药，由硝酸铵、木

粉、改性硝酸脲和复合改良剂组成。其特点选用含有

0.5％～1％硝铵炸药的改性硝酸脲代替梯恩梯，加入

具有防潮、防结块和引发作用的复合改良剂，制成具

有毒性小、爆轰感度高、机械感度低、爆炸性能和贮存

性能优于2号岩石硝铵炸药的无梯岩石硝铵炸药，其

爆速为3300～3600m·s<SUP>-1</SUP>，殉爆距离不小于7cm。

由于使用了硝铵炸药的废酸制备改性硝酸脲，使成本

低于制式工业硝铵炸药。本发明适用于中硬岩石、金

铜矿开采爆破工程，亦适用于露天、无瓦斯、无矿尘爆

炸危险矿井的爆破工程。

<REC>

<申请号>=CN92103508.X

<名称>=自含砷难冶金矿中脱除和回收雌黄的技术

<申请（专利权）人>=中国科学院化工冶金研究所

<发明（设计）人>=夏光祥;涂桃枝;杨寒林;石伟;韩宝玲

<申请日>=1992.05.16

<地址>=100080北京市353信箱

<摘要>=本发明属于冶金及化工领域，是一种雌黄提取方

法。在常压及10～80℃下，用含3～8％的氨水与含

砷矿石或物料搅拌溶解，其后将所得含As<SUB>2</SUB>S<SUB>3</SUB>的氨性

溶液通入蒸汽进行蒸馏，馏出的氨循环再用于溶解操

作；蒸馏残液用酸酸化，使其pH＜4，可得到As<SUB>2</SUB>S<SUB>3</SUB>沉

淀，纯度较高。本方法适用于含雌黄的金矿、铜矿的脱砷，脱砷

率可达97％；亦适用于硫化砷物料或天然矿物的提

取及净化。

<REC>

<申请号>=CN93120643.X

<名称>=自含砷的难冶金矿中回收金银和雌黄的方法

<申请（专利权）人>=中国科学院化工冶金研究所

<发明（设计）人>=夏光祥;韩宝玲;杨寒林;涂桃枝;石伟

<申请日>=1993.12.07

<地址>=100080北京市353信箱

<摘要>=本发明属于脱砷回收贵金属领域，特别涉及的是

从含砷的难冶金矿中回收金、银和雌黄的方法。含砷

的难冶金矿，在氨水溶液中加入硫磺，使雄黄转化为

雌黄，同时氨水溶解雌黄、蒸氨、脱出雌黄、脱砷渣，

在氨水介质中，通入氧气，加进催化剂Cu<SUP>2+</SUP>进行

催化氧化，深度脱砷，由此获得较高的金银浸出率，

可达92％，脱砷率可达97％，所得雌黄纯度可达99.6％。

本方法适用于含雄黄及雌黄的金矿、金精矿、银矿及铜矿

的脱砷，及回收有色金属，也适用于硫化砷物料或天然

矿物的提取和净化。

<REC>

<申请号>=CN94102388.5

<名称>=由黄铜矿直接制备硫酸铜的方法

<申请（专利权）人>=南开大学

<发明（设计）人>=陈声昌;张大昕;刘占泉;王庆梅

<申请日>=1994.03.22

<地址>=300071天津市卫津路94号

<摘要>=本发明涉及直接从铜矿粉制备硫酸铜的工艺方

法。在350～400℃温度下焙烧黄铜矿粉，用水沥取，

滤液中通入空气，并且加入中和剂碳酸钙维持pH值

3.5左右除铁，滤液浓缩，冷却即可得纯的硫酸铜。

本发明工艺简单，适应性强。

<REC>

<申请号>=CN95103303.4

<名称>=选矿沙合成砖及其生产方法

<申请（专利权）人>=赵福临

<发明（设计）人>=赵福临

<申请日>=1995.03.31

<地址>=054105河北省沙河市蝉房乡蝉房村沙河市蝉房选矿厂

<摘要>=一种选矿沙合成砖及其生产方法，其合成砖的外

形同一般规格的红砖，其形状为长方体形，其颜色为

灰色，其配方为：铁矿、铜矿选矿废沙、其中一种或混

合使用均可、水泥、石灰和化学添加剂。本发明优点

为：配方独特，工艺简单，制出的砖抗折抗压强度高，

结实耐用，是一种净化环境，节约土地的理想的合成

砖及其生产方法。

<REC>

<申请号>=CN95120135.2

<名称>=用浮选法对钼矿和铜矿进行分离的方法

<申请（专利权）人>=赫彻斯特股份公司

<发明（设计）人>=R·比格莫尔;G·埃德尔曼;G·克里梅尔;A·格莱姆波斯基

<申请日>=1995.12.26

<地址>=联邦德国法兰克福

<摘要>=本发明是有关于采用一种硫化铜的抑制剂，通过

浮选法分离钼矿和铜矿的方法，其特征在于使用了一

种或几种式I的硫代氨基甲酸酯作为抑制剂，其中：R<SUP>1</SUP>是一种包含1-6个C原子、必要时被亲水基团取代的脂肪族烃基；R<SUP>2</SUP>是包含1到6个碳原子并被亲水基团所取代的脂肪族烃基或被亲水基团所取代的苯基。

<REC>

<申请号>=CN96117652.0

<名称>=一种可工业化的氨浸硫酸铜工艺方法

<申请（专利权）人>=罗海章;张先瑞

<发明（设计）人>=罗海章;张先瑞

<申请日>=1996.08.06

<地址>=610081四川省成都市解放北路一段185号成都香料总厂

<摘要>=本发明提供一种碱性脉石低品位(总铜含量

1.5-5％)、氧化率＞60％的氧化铜矿，用不定式浸剂

(NH3％，CO2％)进行低温(2-12℃)，负压(＜1atm)封闭浸取。浸

液经净化，连续蒸馏(回收浸剂)分解析出氧化铜，再与硫酸反应

合成硫酸铜。本发明工艺方法已经小试、中试，日产2吨硫酸

铜扩大试生产证明：产品质量优于GB437-80一级品，且稳定，

物料消耗和电耗及蒸汽消耗和水耗较低，按照目前市场价格生

产经营总成本≤8000元/吨产品，有一定经济和社会效益，能工

业化实施。

<REC>

<申请号>=CN97100770.5

<名称>=用氧化铜矿石直接生产硫酸铜的新工艺

<申请（专利权）人>=封瑞

<发明（设计）人>=封瑞;蔡萌生

<申请日>=1997.02.25

<地址>=026000内蒙古自治区锡林浩特市锡盟妇幼保健院

<摘要>=一种以氧化铜矿

石为原料直接生产硫酸铜的新

工艺。将氧化铜矿粉与硫酸反应

后分出矿渣的溶液与富氧空

气、铜相作用进行净化处理除去

有害杂质，然后再经蒸发浓缩、冷

却结晶而成。本工艺方法具有操

作控制易行，反应时间短，不污染

环境，生产成本低，产品纯度高的优点；尤其是可充分利用氧化

铜矿石。

<REC>

<申请号>=CN97103554.7

<名称>=硫化矿细菌浸出生产电解铜的方法

<申请（专利权）人>=云南大姚铜矿

<发明（设计）人>=张仪;杨再仙;贺巍;曹仕平;唐明富

<申请日>=1997.04.18

<地址>=675401云南省大姚六苴镇云南大姚铜矿

<摘要>=本发明是一种硫化矿细菌浸出生产电解铜的方

法,其特征在于将破碎后的硫化铜矿进入堆场,用含细菌的硫酸

溶液对矿石喷淋,进行细菌溶浸,溶浸后的含铜液体收集、澄清

后,利用铜萃取剂萃取,反萃,富集后,经电积工艺后得电解铜。本

发明的方法与现有技术相比具有能充分利用矿石资源,使铜的

湿法冶炼技术得到深化和发展,降低了铜的生产成本,有较好的

经济效益和社会效益。

<REC>

<申请号>=CN98102238.3

<名称>=一种硫化铜镍矿的浮选方法

<申请（专利权）人>=北京矿冶研究总院

<发明（设计）人>=孙传尧;张亚辉;师建忠;周秀英

<申请日>=1998.06.09

<地址>=100044北京市西直门外文兴街1号

<摘要>=一种硫化铜镍矿的浮选方法,适用于金属硫化铜

矿、硫化镍矿和硫化铜、镍伴生矿的浮选过程。其特征是在浮

选前向矿浆中添加柠檬酸、EDTA、草酸和酒石酸,进行络合预

处理。采用本发明的方法改善了矿浆中的离子组成及矿物表面

状态,强化了捕收剂对矿物的吸附能力及选择性,其铜、镍回收

率可以提高1—3%,精矿氧化镁含量在6.5%以下,是一种比较理

想的硫化铜镍矿的选矿方法。

<REC>

<申请号>=CN98117458.2

<名称>=一种微晶玻璃装饰砖的制备方法及产品

<申请（专利权）人>=东北大学钎具开发研究中心

<发明（设计）人>=宋守志;邢军;童粤明;吕荣;王玉玮;徐小荷;孟宪红

<申请日>=1998.09.02

<地址>=110006辽宁省沈阳市文化路3号巷11号东北大学138信箱

<摘要>=本发明是一种微晶玻璃装饰砖的制备方法及其

产品,其特点是利用粉煤灰、钒钛铁尾矿、铁尾石、金红石、铬

渣、高炉渣、铜矿尾渣、黄金尾矿等工业废渣为原料,通过熔融、

浇铸成型、核化、晶化等步骤制得主晶相为β－CaSiO<SUB>3</SUB>、CA(Mg.Fe)Si<SUB>2</SUB>O<SUB>6</SUB>、CaO.Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>.2SiO<SUB>2</SUB>、Ca.Mg.2SiO<SUB>2</SUB>、2MgO、2Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>.5SiO<SUB>2</SUB>的微晶玻璃装饰砖。本发明方法制得的装饰砖原料来源广泛,产品质量优越、成本低廉,更为重要的是充分利用工业废渣二次资源,减少环境污染,具有重要的社会效益和经济效益。

<REC>

<申请号>=CN99118297.9

<名称>=从含铜氧化矿中提取铜的工艺方法

<申请（专利权）人>=孙华信

<发明（设计）人>=孙华信

<申请日>=1999.09.18

<地址>=200441上海市宝山区淞南5村68号102室

<摘要>=氧化矿是铜矿资源的重量组成部分,由于氧化铜

矿在精选富集方面存在一定难度,因此许多氧化铜矿尚未得到

合理的开发利用。本发明给出的是一套开采氧化铜矿的全新方

案。对矿石无需精选,只要将粉碎到合适粒度的氧化铜矿石装入

专用容器,用(配有助剂的)碳铵溶液循环溶浸,经过:溶浸+电积+

循环,就可将矿石中的铜最大限度地提取出来。本工艺方法投资

少,见效快,效益高,且无污染。

<REC>

<申请号>=CN200610032460.8

<名称>=利用硫氧化细菌消除黄铜矿浸出过程钝化膜的方法

<申请（专利权）人>=中南大学;

<发明（设计）人>=邱冠周;周洪波;符波;曾伟民;柳建设;刘晰;刘飞飞

<申请日>=2006.10.25

<地址>=410083湖南省长沙市麓山南路1号

<摘要>=本发明涉及到一种利用硫氧化细菌在微生物浸矿过程中消除黄铜矿表面钝化膜的方法。筛选嗜酸喜温硫杆菌，与嗜铁钩端螺旋菌复配形成复合菌种。该复合菌种与单纯的嗜铁钩端螺旋菌相比，对黄铜矿浸出速度和浸出率大大提高。铁氧化细菌代谢产生元素硫在黄铜矿表面聚集形成钝化膜阻止进一步的浸出，而在硫氧化细菌的存在下，元素硫不断被氧化成硫酸促进黄铜矿的溶解。该菌种复配技术有利于开发利用占我国铜矿资源70％以上的原生硫化矿(黄铜矿)。

<REC>

<申请号>=CN200710009588.7

<名称>=铅阳极复合板电积槽及其酸雾抑制方法

<申请（专利权）人>=紫金矿业集团股份有限公司;

<发明（设计）人>=王勇;陈家洪

<申请日>=2007.09.25

<地址>=364000福建省上杭县紫金路1号紫金大楼

<摘要>=本发明涉及湿法冶金电积装置和方法，尤其是一种铅阳极复合板及其电积酸雾抑制方法。铅阳极复合板包括导电棒连接的铅阳极板，在导电棒连接的铅阳极板的底板两面各设有一块塑料网格并用一层阻隔布将铅阳极板的底板和塑料网格包裹。用所述的铅阳极复合板抑制电积酸雾的方法是将所述的铅阳极复合板与阴极板等间隔地设置在槽面两侧置有导电排、绝缘板的电积槽体内；每个铅阳极复合板一侧的导电棒与导电排电连接，另一侧的导电棒与绝缘板连接；电积槽体内电积液的流速为40～60L/min、温度为40±2℃。本发明具有从源头上抑制酸雾的弥漫、优化生产环境、生产成本低、产品质量稳定等特点，适于铜矿选冶厂应用。

<REC>

<申请号>=CN90200945.1

<名称>=袋装铜矿渣排水井加固软土地基

<申请（专利权）人>=蔡贤才

<发明（设计）人>=蔡贤才;徐英辉;王学彬;郑应斗;尹和友

<申请日>=1990.01.19

<地址>=云南省昆明市祥云街43号

<摘要>=在软弱地基中设置排水井使软粘土固结的排水

井填料。一般的排水井是用砂粒作为填料，在砂石资

源贫乏或原料紧张时会影响工程施工。为解决上述

矛盾。本实用新型利用冶炼铜矿排出的废渣——铜

矿渣代替中粗砂加固软土地基。经试验证明，铜矿渣

质量稳定。平均粒径大于中粗砂，渗水性优于普通

砂，不会引起水源污染，具有明显的综合效益，1988

年8月用于昆明市南过境干道一级公路软基加固工

程，效果良好。

<REC>

<申请号>=CN97249783.8

<名称>=一种转鼓

<申请（专利权）人>=宋家璞

<发明（设计）人>=宋家璞

<申请日>=1997.12.01

<地址>=830002新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市小西门中桥一巷26号市科技大楼707室

<摘要>=本实用新型的一种转鼓,系提取废弃铜矿渣的主

要配套设备。专为矿渣与硫酸反应时,正转能充分搅拌加速反应

反转能顺利出料而设计制造的。转鼓轴向中心线与水平面呈α

角度。内壁附防酸涂层,转鼓筋进行防酸处理,与水平面呈β角

度。该转鼓结构简单,设计合理,与其他辅助设备配套可以完成

提取选矿功能,具有明显经济效益。

<REC>

<申请号>=CN88209605.2

<名称>=便携式高亮度矿灯

<申请（专利权）人>=李春祥

<发明（设计）人>=李春祥

<申请日>=1988.08.12

<地址>=北京市中关村北一街4号

<摘要>=本实用新型涉及一种便携式高亮度矿灯，该装置

由蓄电池，增效电路和H灯管组成。可用于没有可

燃性气体的各种矿井，如铜矿、钨矿；橡胶园、果园的

夜间作业；山洞以及地下隧道作业等，还可利用汽车

内现有电源做成汽车内照明灯。本便携式高亮度矿

灯具有光率高(光率达60％)，节约能源的功能，还可

根据不同地点对亮度的不同要求做成不同用途的照

明工具。