无缝钢管

<REC>

<申请号>=CN200520095448.2

<名称>=锅炉用快速自动节能蒸汽发生器

<申请（专利权）人>=黄德权

<发明（设计）人>=黄德权

<申请日>=2005.03.08

<地址>=330006江西省南昌市八一大道443号张临生转黄德权

<摘要>=本实用新型公开了一种锅炉用快速自动节能蒸

汽发生器，由多根电热管、一根或一根以上的金属管、电源线、

壳体构成。金属管两端或相连通后分别形成进水口及蒸汽出

口。金属管横向及纵向设置于多根电热管周边，电热管为硅炭

棒或硅钼棒或红外线石英管，金属管为无缝不锈钢管或铁管或

红铜管或铝管或耐高温强度高速钢管。本实用新型结构简单、

实用、成本低、不污染环境、无噪音、产汽特快(在五分钟内自

动产生高温蒸汽180℃左右)，节能效果好，节电、节水、产汽

量高，安全性可靠，无储存罐(非压装置)气压稳定，安装简便，

且不受环境限制，体积小，使用方便，不需专人看管，不需辅

助设备及专用机房；应用广泛，尤其适用于0.5吨以上锅炉。

<REC>

<申请号>=CN97101445.0

<名称>=重力动力发电系统装置

<申请（专利权）人>=贾元丁

<发明（设计）人>=贾元丁

<申请日>=1997.02.21

<地址>=650228云南省昆明市官渡区前卫镇马洒营住宅小区7幢102号

<摘要>=重力动力

发电系统轴系机构固定

底座采用单钢管支撑的

技术方法，能够增强其抗

弯矩和抗扭矩的机械性

能，又能减小其重量；采用

“集流装置”输出系统发电的技术方法，使其系统输电技术成

熟、实用；采用“准同步法”、“自同步法”使系统发电并联

电网，能够使其在电力工业中更具有实用性。

<REC>

<申请号>=CN00109952.3

<名称>=热压粘塑复合无缝钢管及制造工艺

<申请（专利权）人>=成都市同高通讯有限公司

<发明（设计）人>=曾鑫明;张孝琪;岳成平;杨仲佳

<申请日>=2000.07.27

<地址>=611330四川成都市大邑县晋原镇

<摘要>=目前市场上的钢塑管一般都是镀锌钢管和普通

无缝钢管内衬塑料管,主要缺点是管材壁厚消耗材料,钢管与塑

料管间过盈结合力消失,两管产生滑动、松动、暗埋性差,不适

合大口径管网的要求。本发明由套装复合成整体的薄壁无缝钢

管和食品级聚丙烯管构成,特征在于:外层为薄壁无缝钢管,中间

层为固化热熔胶,内层为聚丙烯管。其主要制造工艺为钢塑套管,

加压及复合工艺。具有外观好,重量轻,耐高压,穿墙暗埋性能好,

环保性能优,省材等突出优点。

<REC>

<申请号>=CN02114983.6

<名称>=一种半挂车车轴的无缝钢管制作方法

<申请（专利权）人>=蔡长平

<发明（设计）人>=蔡长平

<申请日>=2002.03.21

<地址>=511487广东省广州市番禺区沙湾镇三善工业区广州番禺科迪工程机械制造有限公司

<摘要>=一种半挂车车轴的无缝钢管制作方法,其特征在

于先将钢管平放于工作平台上,一端伸入温度为1180℃～

1200℃的炉膛中,取出进行轧延,另一端也伸入温度为1118℃～

1200℃的炉膛中,取出后同样进行轧延;将轧延后成一体的车轴

毛坯放置在冷推方机中进行冷轧成型;再进行调质,并放入电热

炉中加热保温后,取出进行淬火热处理和回火处理,并通过磁性

碳伤仪进行检测;最后进行调直。本发明具有制做工艺简单,省

材、省人力,并可以一次成型而无缝等优点。

<REC>

<申请号>=CN00105645.X

<名称>=Y型无缝三通制造方法

<申请（专利权）人>=阜新市压力容器管道公司

<发明（设计）人>=党耀星

<申请日>=2000.04.14

<地址>=123000辽宁省阜新市海洲区四合路37号

<摘要>=一种Y型无缝三通的制造方法,包括如下步骤:A.

选坯:选择直径大于三通主管直径的无缝钢管作锻坯;B.锻造:将

无缝钢管中部墩粗;C.弯曲:对无缝钢管中部施加径向压力,形成

弯头凸出的弯管;D.整形:在凸出的弯头上冲孔,然后将各端口拉

拨到所要求的尺寸。本发明生产的三通不仅具有良好的金属内

部结构,有较好的通道流线型,而且耗材少,加工简单。

<REC>

<申请号>=CN97115604.2

<名称>=农用汽车后桥半轴套管成形方法

<申请（专利权）人>=吉林工业大学

<发明（设计）人>=韩英淳;王学明;陈义保;郑龙国

<申请日>=1997.07.28

<地址>=130025吉林省长春市人民大街142号

<摘要>=本发明涉及农用汽车后桥半轴套管成形方法,属

于汽车零部件的塑性加工方法。它是由套管体和固定盘分体复

合成形。套管体是将无缝钢管坯料经中频感应加热后,通过芯模

轴向进给,挤入由三个成形轧辊组成的旋转型腔中成形;固定盘

成形是将毛坯置于成形凹模中,通过上摆头连续辗压,使其径向

增大,中间形成带连皮的孔,再通过封闭式镦锻成形,最后将套管

体和固定盘压装焊接成一体。该方法具有节材、省能、省时、

成本低等特点。

<REC>

<申请号>=CN95104159.2

<名称>=一种汽车发电机后极爪的制造方法

<申请（专利权）人>=福建省仙游汽车无刷电机总厂

<发明（设计）人>=魏锡奎;朱世兴

<申请日>=1995.04.20

<地址>=351254福建省仙游县枫亭镇工业路

<摘要>=本发明公开了一种汽车发电机后极爪的制造方

法，它是根据汽车无刷发电机的设计要求，选用10号

以下的低碳热轧无缝钢管一段，而其管径、壁厚、重量

要与后极爪规格相当，把这种钢管段经加热后用精模

锻压成型，得到一种优质的后极爪，这种后极爪的材

料密实，精加工量少，能耗小，成本低，而且其铁磁性

稳定。

<REC>

<申请号>=CN200610150648.2

<名称>=环保、干砂、节能型连续铸造冷却塔

<申请（专利权）人>=赵振兴

<发明（设计）人>=赵振兴

<申请日>=2006.10.23

<地址>=136001吉林省四平市万盛花园17号楼18号信箱

<摘要>=本发明涉及一种环保、干砂、节能型连续铸造冷

却塔。该冷却塔的外圆与内芯连为一体，内芯采用扁形无缝打

压钢管制作，水冷循环散热，型芯在交叉方法中构成，使型砂

自然落入芯管中。本发明的制造成本与目前的卧式冷床相比，

仅为其1/5，且维修方便。采用冷却塔处理高温型砂，达到常

效。铸造车间可以提高铸件的生产效率70％。本发明突破性地

解决了铸件产量低，型砂不能连续生产的弊端。

<REC>

<申请号>=CN01131687.X

<名称>=感应式散热器装置

<申请（专利权）人>=邵琳

<发明（设计）人>=邵琳

<申请日>=2001.12.27

<地址>=100024北京市朝阳区荟康苑小区8号楼8单元501室

<摘要>=本发明公开了一种散热器是感应式散热器装置。

用1根或几根焊有散热翼片(4)的热管(2)与一个铁制或不锈钢

制的带有进排水管(3)(5)和排气阀门(6)的水盒(1)成10－170度

夹角组装而成。它具

有结构简单，工作安全可靠，温度高、节能、环保。

<REC>

<申请号>=CN96122336.7

<名称>=无缝钢管摩擦热封口技术

<申请（专利权）人>=王存海

<发明（设计）人>=王存海

<申请日>=1996.11.06

<地址>=054035河北省邢台市钢铁路甲1号军需工业高等专科学校冶金系

<摘要>=本发明涉及一

种无缝钢管摩擦热封口技术，

模具阳模中具有一个圆柱形

盲孔，底部呈回转体形，阳模

为一圆柱体，一端头呈对应的

回转体形，另一端带凸出的台

肩和与车床主轴孔相匹配的圆台体，将阳模圆台体插入车床主

轴孔中，无缝钢管插入阳模上，用卡盘卡紧，阴模装在尾架上，使

钢管插入阴模中，开车，推动尾座，旋压摩擦产生高温热压焊接

使管口封口成型。本发明具有封口精度高、质量好、生产效率

高、工艺性好、成本低、操作方便的特点。

<REC>

<申请号>=CN200810032963.4

<名称>=奥氏体不锈耐热无缝喷丸钢管

<申请（专利权）人>=上海新亚欣科技有限公司

<发明（设计）人>=陶贵钧;马耀根

<申请日>=2008.01.23

<地址>=200030上海市零陵路888号上海大舞台东大厅右侧

<摘要>=本发明涉及一种奥氏体不锈耐热无缝喷丸钢管，该喷丸钢管内壁表层有一具组织强化和应力强化特征的硬化层，其沿钢管周向及全长方向分布均匀。组织强化的层深不小于75μm内形成有晶粒内分布均匀、密度很高的应变硬化滑移线，可降低晶粒与晶界间电化学性质的差异，在钢管管内工质运行温度大于560℃时，可加速金属基体中抗高温蒸汽氧化腐蚀的Cr元素沿晶界及密集的滑移线向钢管内壁表层扩散，生成Cr含量高达20％－30％的自保护层，喷丸钢管内壁表层的应力强化使其距钢管内壁60μm处的硬度达到大于280HV或与基体金属相比较硬度差不小于100HV的技术要求，由此，提高了18Cr－8Ni型奥氏体不锈耐热钢管抗高温蒸汽氧化腐蚀的性能。

<REC>

<申请号>=CN200410062278.8

<名称>=复合式高密度相变蓄热装置

<申请（专利权）人>=王智慧

<发明（设计）人>=王智慧

<申请日>=2004.07.05

<地址>=100044北京市海淀区西直门北大街46号时代之光B座1501

<摘要>=本发明涉及一种集热能分配器、强制换热、蓄热、

供热分配器、保温、快速接口于一体具有蓄热、供热功能的复

合式高密度相变蓄热供暖、供热水装置及其设计。它呈长方体，

由外壳、保温层、内箱体、相变蓄热体、换热盘管、加热分配

器、供热分配器、温度传感器、控制器、底部支架、循环水进

口、热水出口、变频循环泵、调温阀、热量表等部分组成。可

进行热电厂、热源厂的余热回收，通过移动运输实现热量的无

管道传送，将装置所蓄热量送到用户实现供暖和提供生活热

水。具有使用方便、体积小、综合热费用低等优点。由于其所

用热源是废热或余热，，可起到节约能源、减少污染物排放、

保护环境等作用，有很好的经济效益和社会效益。

<REC>

<申请号>=CN200510110749.2

<名称>=在细长金属管内涂覆氟树脂的方法

<申请（专利权）人>=华东理工大学

<发明（设计）人>=马玉录;曾为民;林营;于新海

<申请日>=2005.11.25

<地址>=200237上海市梅陇路130号

<摘要>=本发明公开了一种在细长金属管内涂覆氟树脂

的方法。本发明采用高压无气喷涂或静电喷涂的方法，将聚四

氟乙烯或可熔性聚四氟乙烯涂覆在细长金属管的内壁，涂装效

率高，涂料喷雾不混有压缩空气流，对涂料粘度适应范围广，

涂料利用率高，环境污染低。由于没有空气喷涂时的气流扩散

作用，漆雾分散少；喷涂高固体份涂料使用稀释剂少，溶剂挥

发量小，从而作业环境得到改善，工件不预热可室温喷涂，粉

末利用率高达95％以上，涂膜较薄(50～100μm)，且均匀，无

流挂现象，在工件的表面能形成连续、平整涂膜，易于实现自

动化生产。

<REC>

<申请号>=CN200510080785.9

<名称>=马氏体不锈钢无缝钢管的制造方法

<申请（专利权）人>=住友金属工业株式会社

<发明（设计）人>=高野隆宽

<申请日>=2005.07.05

<地址>=日本大阪府

<摘要>=本发明是关于油井管以及联结器用马氏体不锈钢无缝钢管的制造方法。所述马氏体不锈钢无缝钢管的化学成分中含有：以质量％为基准，C：0.15～0.22％，Si：0.18～1.0％，Mn：0.05～1.0％，Cr：10.5～14.0％，余量基本为Fe和杂质，所述杂质包括Ni：0.20％以下、Al：0.05％以下、N：0.100％以下、S：0.015％以下、以及P：0.020％以下。本发明的方法包括以下步骤：将具有上述化学成分的钢坯穿孔轧制成其横断面积为上述钢坯的10％～95％的无缝管；将该无缝管在850℃～980℃加热后淬火；随后在下式中的P值为18500～22200条件下回火：P＝T·(17.7+log t)，式中T表示均热温度(K)、t表示均热时间(秒)、logt表示t的常用对数值。根据本发明的制造方法，可得到高耐候性的马氏体不锈钢无缝钢管。

<REC>

<申请号>=CN200810135093.3

<名称>=热轧无缝钢管制造工艺及系统

<申请（专利权）人>=郝建庚

<发明（设计）人>=邱永泰;郝建庚

<申请日>=2008.07.30

<地址>=455004河南省安阳钢铁集团公司第二轧钢厂电器车间

<摘要>=本发明公开了一种热轧无缝钢管制造工艺及系统，用于解决现有热轧无缝钢管生产工艺中定减径机投资大，但利用率低的问题；其工艺包括如下步骤：加热，将管坯在加热炉中加热；穿孔及轧管，设置两台穿孔机、两台轧管机或两套穿孔机和轧管机对加热后的管坯进行穿孔轧制；再加热，将穿孔轧制后的毛管在再加热炉中进行再加热；定减径，将再加热后的毛管在定减径机中进行轧制，形成热成品钢管；精整，将热成品钢管精整后形成成品钢管。本发明适用于制造热轧无缝钢管。

<REC>

<申请号>=CN200710011942.X

<名称>=一种大型无缝管线管的生产方法

<申请（专利权）人>=沈阳东方钢铁有限公司;

<发明（设计）人>=邢国泰;周久乐

<申请日>=2007.07.02

<地址>=110141辽宁省沈阳市经济技术开发区星海路

<摘要>=一种大型无缝管线管的生产方法，管坯经过环形加热炉加热到1000－1200℃，然后出炉通过双向热定心机组进行双向热定心，然后进入锥辊式穿孔机，其中穿孔机前台设有旋转夹送装置，穿孔机后顶杆主动旋转，以确保毛管前后端壁厚均匀，提高成才率，穿好后的毛管进入五架带空减机的三辊限动芯棒轧管机，然后，进入到三机架的脱管机组，脱管后通过热锯进行切头切尾，后进入快速链床，成品钢管进入步进式冷床，再进入多辊式矫直机进行矫直，最后钢管经检测，合格后包装入库。本发明具有产品规格、品种覆盖面大、产能大、芯棒规格少等优点，取代了皮尔格机组的全部产品和顶管机组部分产品且管坯的成才率高、矫直过程稳定，投资低。

<REC>

<申请号>=CN200610151906.9

<名称>=一种薄壁不锈钢管道注胶式无缝承插连接法

<申请（专利权）人>=阎金波

<发明（设计）人>=阎金波;谭承信

<申请日>=2006.08.28

<地址>=048000山西省晋城市开发区兰花路晋城劳来福不锈钢管道有限公司

<摘要>=本发明涉及一种薄壁不锈钢管道注胶式无缝承

插连接法。在管件体(1)承插口内端安装有梯形密封圈(2)，在承

插口外端安装有带缺口的O形防溢圈(5)，在承插口上开有注

胶孔(3)。管子(6)穿过防溢圈(5)，插入密封圈(2)中。由注胶孔

(3)注入胶粘剂(4)。当胶液从防溢圈(5)的缺口处流出时，停止

注胶。本发明不但解决了薄壁不锈钢管道管件与管端间由于存

在缝隙易产生不锈钢缝隙腐蚀问题，而且也解决了注胶时由于

胶液大量溢出而造成浪费的问题。

<REC>

<申请号>=CN200510016388.5

<名称>=高合金无缝钢管的制造方法及其制造设备

<申请（专利权）人>=天津钢管集团有限公司

<发明（设计）人>=付继成;李连进;肖功业;张传友;杨传民;王惠斌;宗卫兵

<申请日>=2005.11.24

<地址>=300301天津市东丽区津塘公路

<摘要>=本发明提供一种高合金无缝钢管制造方法，该方

法包含依次连续的通过连续铸造法制造管坯的工序；将管坯冷

却工序；将冷却的管坯加热到穿孔温度的加热工序；将加热的

管坯以1/190～1/300(1/秒)的应变速度进行穿孔轧制、制造空心

管坯的工序；通过连续延伸轧机，进行预定的平均应变速度加

工以及进行延伸轧制钢管；进行张力定减径制造钢管的工序；

对钢管的再结晶处理工序；对钢管进行正火处理的工序；对钢

管进行回火处理的工序及矫直的工序。还提供一种用于高合金

无缝钢管制造设备。有益效果是该制造方法和制造设备，以低

的制造成本制造生产性良好而且具有优于现有产品的性能的

高合金无缝钢管，所以本发明对于工业用高合金无缝钢管的制

造非常有价值。

<REC>

<申请号>=CN87106393.X

<名称>=单层钎焊管及其制造方法

<申请（专利权）人>=冶金工业部钢铁研究总院;哈尔滨冶金研究所

<发明（设计）人>=刘怀文;田福生;金进雄;王平;王世英;徐济林;林荫普;李铁元;付胜良

<申请日>=1987.09.21

<地址>=北京市学院南路76号

<摘要>=本发明系单层钎焊管及其制造方法。主要适用

于薄壁钢管。该钎焊管以镀铜钢带为原料，经坡口处

理和卷管成型后，在芯棒与轧辊组成的封闭孔型中冷

轧，轧后成型管在坡口搭接处呈紧密压合状态，随后

经钎焊制成制品。该制品的主要特征是焊缝与管身

内外表面成一定角度，且钎焊缝长度约为管壁厚度的

三倍。它兼有无缝管和焊管两者的优点，既有无缝管

的强度，又有焊管的精度，并在一定程度上弥补了它

们各自的缺点。

<REC>

<申请号>=CN88107835.2

<名称>=大口径钢管管端矫正方法及装置

<申请（专利权）人>=哈尔滨工业大学

<发明（设计）人>=康达昌;王仲仁;梅世锦

<申请日>=1988.11.12

<地址>=黑龙江省哈尔滨市西大直街166号

<摘要>=本发明为一种大口径钢管管端矫正方法及其装

置，针对弹性大、机械强度波动大的焊管，提出了管端

缩口，扩口并用的方法及其矫正装置。结果表明：用

此法矫正管端，不仅能得到精确一致的管径尺寸和极

高的管端真圆度，还可利用其中的缩口工序矫正焊缝

处的翘曲变形，扩口、缩口可用组合装置，也可通过专

用扩、缩口装置实现，对于弹性小、机械强度波动小的

无缝管及焊管，可仅用其中小变形的扩口或缩口即可

对管端进行矫正。

<REC>

<申请号>=CN89104510.4

<名称>=连成整体热交换管的浇铸金属方法

<申请（专利权）人>=施瓦布铸造股份有限公司

<发明（设计）人>=查尔斯·哈里·施瓦布;雷蒙德·爱德华·施瓦布

<申请日>=1989.06.29

<地址>=美国密执安州

<摘要>=一种用铸模浇铸金属铸件并使热交换管与其连

成一体的方法，在模型周围形成铸模，模型可以是一

次性的或永久性模型，热交换管由无缝碳钢管弯成，

弯成后将管子放入铸模之内，根据本发明的方法，在

浇铸步骤时，通过锚定在铸模上的管子吊钩将热交换

管子同时固定在铸模内所选择的位置上，并且允许管

子在其端部膨胀伸入铸模中的膨胀空腔。

<REC>

<申请号>=CN90105064.4

<名称>=复合高强化纤牵伸管及筒管

<申请（专利权）人>=杨雅光;杨笑冬;杨笑秋;杨笑波

<发明（设计）人>=杨雅光;杨笑冬;杨笑秋;田莉蓉;杨笑波;田举宽;田野;赵兵

<申请日>=1990.03.26

<地址>=110015辽宁省沈阳市文化路沈阳建筑工程学院一号楼3-5-2

<摘要>=一种纺织机械上使用的牵伸管和筒管，其外形结

构与由高精度无缝合金铝、钢管及ABS原料制成6

个零件装配成的牵件管和由纸板及木浆纸面制成的

筒管的形状相同但都是整体结构件，该牵伸管和筒管

由复合有机无机材料(轻烧镁固体粉料、石墨粉(或碳

石粉)、金属粉(或金属纤维丝)及固化液混合制成，以

模腔内定量注料，聚合反应一次整体管快速成型，远

红外线辐射低热固化工艺进行生产制得。该产品结

构简化、使用性能可靠、制备工艺简单，可适于专业化

工业化生产制造。

<REC>

<申请号>=CN97118714.2

<名称>=直缝焊不锈钢管的制造方法

<申请（专利权）人>=翟大军;李树槐

<发明（设计）人>=翟大军;李树槐

<申请日>=1997.09.16

<地址>=124022辽宁省盘锦市辽河油田石化总厂

<摘要>=本发明涉及一种用于石化行业生产工艺及转油

管线的直缝焊不锈钢管的制造方法。该方法包括切割备料、钢

板焊接、磨平焊肉、加热焊缝、卷制圆筒、焊接钢管、磨平焊

缝、涡流探伤、矫直整形、稳定化处理、试压检验和酸洗处理

等工序。该制造方法可使钢管焊缝的化学成分、机械性能与母

材相近,可以保证产品的质量并在一定条件下代替无缝不锈钢

管在石化生产、工艺管线中应用,而其制造成本仅为无缝不锈钢

管的40—50%,宜于推广应用。

<REC>

<申请号>=CN200610152647.1

<名称>=高精度无缝钢管的生产方法

<申请（专利权）人>=李永立

<发明（设计）人>=李永立

<申请日>=2006.09.26

<地址>=455004河南省安阳市安钢总医院体检站

<摘要>=一种高精度无缝钢管的生产方法，其热轧工艺包

括：将原料带钢的边缘切齐、圆管成型、高频焊接、去除焊接

毛刺、检验、加热、轧管、定径、冷却、探伤等工序。其冷拔、

冷轧工艺包括：将原料带钢的边缘切齐、圆管成型、高频焊接、

去除焊接毛刺、检验、加热、锤头、酸洗、磷化和皂化、带内

芯模的拔制或轧制、退火、矫直、切头切尾、探伤等工序。本

发明的优点是：用带钢生产无缝钢管，工艺简单，节能降耗，

成本低，操作简单，作业率高，壁厚均匀，焊管性能和化学成

分方面均能达到无缝管的标准要求，众多领域完全可以取代一

股无缝钢管、低中压锅炉管和流体用钢管。经过加热内外轧制

的焊管，不管是在内在化学成分、晶相组织和机械性能以及外

表尺寸，均好于原工艺法生产的无缝管。

<REC>

<申请号>=CN200710153884.4

<名称>=高精度无缝钢管的冷拔、冷轧生产方法

<申请（专利权）人>=李永立;

<发明（设计）人>=李永立

<申请日>=2006.09.26

<地址>=455004河南省安阳市安钢第6生活区42号楼8号

<摘要>=一种高精度无缝钢管的冷拔、冷轧生产方法，包括前部成管工序和后部处理工序，其前部成管工序包括工序：将原料带钢切边、圆管成型、焊接、去除焊接毛刺、检验后的合格品进入后部处理工序；其后部处理工序包括工序：加热、锤头、酸洗、磷化和皂化、带内芯模的拔制或轧制、退火、矫直、切头切尾、探伤、打压检验、包装入库。本发明的优点是：用带钢生产无缝钢管，工艺简单，节能降耗，成本低，操作简单，壁厚均匀，焊管性能和化学成分方面均能达到无缝管的标准要求，众多领域完全可以取代一般无缝钢管、低中压锅炉管和流体用钢管。经过加热内外轧制的焊管，不管是在内在化学成分、晶相组织和机械性能以及外表尺寸，均好于原工艺法生产的无缝管。

<REC>

<申请号>=CN200710027222.2

<名称>=热轧无缝钢管的轧制工艺

<申请（专利权）人>=中冶东方工程技术有限公司;

<发明（设计）人>=李元德;贾立虹;黄继宗;刘群英;赵爽;饶维江;朱燕玉

<申请日>=2007.03.21

<地址>=014010内蒙古自治区包头市昆区钢铁大街39号

<摘要>=本发明涉及一种热轧无缝钢管的轧制工艺，属于生产无缝钢管工艺技术领域。本发明是用连铸圆管坯或圆形钢锭作原料，加热好的原料经斜轧穿孔、周期轧管、再加热和回转定径或者均整等工序，实现穿孔变形、轧管变形及定径变形。通过本发明使钢管壁厚精度可达±6％～8％S，钢管外径精度可在±1.0％D以下；可节省能源15％；金属收得率可提高2％。

<REC>

<申请号>=CN200520014886.1

<名称>=不锈钢、铝复合管

<申请（专利权）人>=巨科集团有限公司

<发明（设计）人>=李书通

<申请日>=2005.09.12

<地址>=318050浙江省台州市路桥区中部工业区（峰江下陶）巨科集团有限公司

<摘要>=一种不锈钢、铝复合管，由不锈钢管与铝管制成

不锈钢、铝复合管，其特征在于采用无缝不锈钢管和无缝铝管

制成的不锈钢、铝复合管的管壁是两层或者三层，其中两层的

结构为外层是无缝不锈钢管层，内层是无缝铝管层，或者外层

是无缝铝管层，内层是无缝不锈钢管层；其中三层的结构为外

层和内层是无缝不锈钢管层，中间层是无缝铝管层，或者外层

和内层是无缝铝管层，中间层是无缝钢管层。本技术方案由无

缝不锈钢管和无缝铝管制成的不锈钢、铝复合管，具有刚性高，

机械强度好，重量适中，耐腐蚀，外型美观等特点。

<REC>

<申请号>=CN92235903.2

<名称>=多辊冷轧管机超长管轧制装置

<申请（专利权）人>=中国科学院金属研究所

<发明（设计）人>=张守义;杨玉奇;宋玉珍;赵德建

<申请日>=1992.10.27

<地址>=110015辽宁省沈阳市文化路72号

<摘要>=本装置属于冷轧管机改进装置，其结构是本装置

为一根无缝钢管、两端焊有连接法兰，在法兰的外面

分虽接有内螺纹法兰和外螺纹法兰，内外螺纹法兰与

钢管两端法兰连接是采用螺栓固定，外螺纹法兰与轧

机尾座上的拉杆一端连接，内螺纹法兰与三爪卡盘连

接，为避免加长管的稳定性，中间加有底座，其优点：

结构简单、安装使用方便、大大加长了管材的轧制，原

轧5～6米可加长到10～12米以上。

<REC>

<申请号>=CN90200770.X

<名称>=无缝保险车锁

<申请（专利权）人>=綦修真

<发明（设计）人>=綦修真;苏奎芳

<申请日>=1990.01.18

<地址>=710077陕西省西安市昆明路西安焦化厂机动车间

<摘要>=本实用新型涉及一种无缝保险车锁，属于无轨陆

用车辆，适用于自行车锁。主要解决：锁头1和锁腿

8为完整一体，无任何缝隙，起到既要好锁也要防撬

的作用。其主要特征是：用钢管制成的锁腿8与锁头

1、左右固定板6和3通过焊接等工艺制成一体，锁环

7通过槽与操作杆5下拐端配合联结，固定板6上的

弧形导向槽与操作杆5一端配合。其主要优点是整

个锁体无槽、坚固严密，使用性与防撬性好。

<REC>

<申请号>=CN02219267.0

<名称>=膜式壁式脱硫用换热器

<申请（专利权）人>=江苏大学

<发明（设计）人>=王立群

<申请日>=2002.03.12

<地址>=212013江苏省镇江市东郊江苏大学

<摘要>=一种用于烟气脱硫装置的膜式壁式脱硫用换热

器，它在无缝钢管外沿轴向设有连接相邻钢管的翅片，无缝钢

管束与翅片相连形成一道沿钢管轴向的膜式壁。无缝钢管束可

采用平行布置、错列、顺列，无缝钢管间的横向间距S<SUB>1</SUB>与无缝钢管外径d的比等于2.0～3.0，纵向间距S<SUB>2</SUB>与无缝钢管外径d的比等于1.2～2.0，无缝钢管d与翅片的厚度t的比等于9.5～16。由于膜式壁不易积灰，从而大大减缓了无缝钢管与翅片的腐蚀，减少了通风阻力，强化了传热效率。

<REC>

<申请号>=CN92207180.2

<名称>=一种管制搅拌器

<申请（专利权）人>=李绍通

<发明（设计）人>=李绍通

<申请日>=1992.04.13

<地址>=471012河南省洛阳市吉利区中国石化总公司洛阳炼油厂

<摘要>=本实用新型提供了一种自身能加热、取热的管制

搅拌器。该装置由管制的搅拌轴和管制的桨叶组成，

并通过支架由固定环将桨叶固定在搅拌轴上。本实

用新型克服传统搅拌器搅拌不均，消除了搅拌死角，

提高了反应中的取热效率，可广泛用于化工、医药行

业的反应器上，尤其适用于热效应反应剧烈的反应装

置和大型反应器上。

<REC>

<申请号>=CN93240734.X

<名称>=锅炉侧水冷壁无缝钢制分叉管

<申请（专利权）人>=肖恺伯

<发明（设计）人>=肖恺伯

<申请日>=1993.09.19

<地址>=066004河北省秦皇岛市河北大街169号燕山大学

<摘要>=本实用新型所述的分叉管的特征是一种由无缝

钢管挤胀弯曲成型的平行联接锅炉侧水冷壁等重要

压力管路的无缝钢制分叉三通管接头。分叉管的外

形及内腔均由圆弧与三个出口处直壁1处圆滑联

接。该分叉管缩短了制造周期，降低了生产成本，提

高了产品质量，而且内壁光滑减少了锅炉运行时的水

阻力，该元件有显著的经济效益和社会效益。

<REC>

<申请号>=CN00218172.X

<名称>=一种锚注一体化管式锚索

<申请（专利权）人>=同济大学(沪西校区)

<发明（设计）人>=杨新安;王红霞

<申请日>=2000.06.27

<地址>=200331上海市真南路450号

<摘要>=本实用新型涉及一种用于边坡、路堑、山体、隧

道、地下硐室等岩土工程,尤其适用于松碎、风化岩(土)体加固

和支护的锚注一体化管式锚索,它由全长螺纹钢管或无缝钢管

制作的锚索体、注浆段、密封锚固段、自由段、射浆孔等几部

分组成,由于在密封锚固段的外面装有密封锚固卷,有效地解决

了锚注加固的封孔问题,同时将密封与锚固巧妙地结合在一起,

实现了锚封一体化;而且,通过锚索外端口又接高压注浆泵,对岩

(土)体进行高压注浆加固,实现锚注一体化,扩大了预应力锚索

加固在松散、风化岩土体中的使用范围及其可靠性。本实用新

型具有成本低、结构简单、实用性强等特点。

<REC>

<申请号>=CN95221150.5

<名称>=机械工程常用钢材优选速查尺

<申请（专利权）人>=戴铸明

<发明（设计）人>=戴铸明

<申请日>=1995.08.30

<地址>=650202云南省昆明市昆明人造板机器厂

<摘要>=

本实用新型涉及一种工程技术人员及物资供应

人员使用的机械工程常用钢材优选速查尺。它由可

移动的内尺(两面)和外尺(两面)构成，外尺设有15

个查阅窗口，内尺包含了19种最常用的金属材料的

品种与规格。该尺优化了金属材料的品种，使用该尺

可准确、简便、快速地查出所需的金属材料，避免企业

在技术工作中无限制地使用选用材料而造成的人力、

物力和财力的浪费，能有效提高工程技术人员和材料

采购人员的工作效率。

<REC>

<申请号>=CN93236367.9

<名称>=矿用本安型光纤摄像仪

<申请（专利权）人>=中国矿业大学

<发明（设计）人>=钱建生;徐钊;曹国清;吴建新;刘艳

<申请日>=1993.02.25

<地址>=221008江苏省徐州市南郊翟山

<摘要>=矿用本安型光纤摄像仪，是将外界景物的光线透

过防爆外壳上的透明玻璃窗进入标准镜头，由CCD

摄像头输出全电视信号。视频信号一方面可直接用

电缆输出，另一方面采用直接光强调制方式或PFM

光强调制方式，驱动发光管，输出光信号，再配以光纤

传输。这种光电一体化的光纤摄像仪具有体积小、重

量轻、低照度、高清晰度、性能稳定可靠、传输距离长、

无电磁干扰、无火花、防爆等优点，是煤矿井下采煤工

作面工业电视系统的优良摄像仪。

<REC>

<申请号>=CN00250409.X

<名称>=大型电子水处理仪

<申请（专利权）人>=北京科大环保技术研究所

<发明（设计）人>=张庆堂

<申请日>=2000.09.04

<地址>=100010北京市朝内大街甲190号2单元601室

<摘要>=本实用新型一种大型电子水处理仪,由主机和副

机两部分组成。主机部分由多台电场发生器和高频电场发生器

固定在同一电路板上,通过电极引线向副机输送电能。副机部分

由多台换能器通过与上水箱和下水箱对接,并列在一起来实现

大水量处理,处理后的水具有除垢防垢、杀菌灭藻、消毒净化水

质功能。本实用新型除垢防垢率99%,杀菌灭藻率98%,广泛地

适用于用水量较大的电厂,化工厂等行业的用水系统及生活用

水系统的处理。

<REC>

<申请号>=CN00210981.6

<名称>=焦炉汽化冷却上升管

<申请（专利权）人>=中国冶金建设集团鞍山焦化耐火材料设计研究总院

<发明（设计）人>=王振环;陈海文

<申请日>=2000.02.29

<地址>=114002辽宁省鞍山市铁东区南中华路288号

<摘要>=本实用新型涉及炼焦炉封闭物的热利用装置,其

特征是在无缝钢管内套管上,上下管口均向外翻边180°,在无

缝钢管内套管的外壁焊接螺旋板加强筋,在螺旋板加强筋的外

侧和正对无缝钢管内套管翻边位置焊接外套板,在无缝钢管内

套管底部焊接导流管。该装置可以使大量余热回收利用,其具有

强度好,不变形、不漏水、换热面积大、效率高、产汽量多和有

效抑制上升管底部结焦饼现象等优点。

<REC>

<申请号>=CN01202465.1

<名称>=人本患胆、肾结石时用的可使人体转向的快速排石机

<申请（专利权）人>=张中营;汪海升

<发明（设计）人>=张中营;汪海升;刘红

<申请日>=2001.01.01

<地址>=450008河南省郑州市政七街31号院1号楼43号周盘香

<摘要>=本实用新型涉及人体用医疗器械,尤其为一种可

使人体转向的快速排石机,旨在解决人体患胆、肾结石时能快速

排出。这种排石机又称为旋转式排石床,在该机底座上设有一个

立柱,在立柱上部:左侧设有一个蜗杆蜗轮减速机,右侧设有一个

承载人体的框带架,其框带架由无缝钢管、连接钢带、保险皮

带、中心连接板、连接板、脚踏板、靠枕构成。可使人体转向

的排石机,排石可靠、安全、无痛苦、排石快、无副作用,且易

制造、设备费用低,患胆、肾结石时排石费用低。

<REC>

<申请号>=CN96216036.9

<名称>=多井式天然气加热炉

<申请（专利权）人>=周宝星

<发明（设计）人>=周宝星

<申请日>=1996.08.02

<地址>=100080北京市海淀区中关村北一条3号109室

<摘要>=本实用新型涉及水浴式加热炉，解决适应多井输

油输气的工艺要求。多井式天然气加热炉,它包括:炉体、补水

泵及监控柜;并在炉体内安装有与监控柜相接通的传感器,监控

柜还与补水泵电连接;炉体内还装有火嘴、盘管、烟道及烟囱

盘管浸泡在水套内,每套盘管有一被加热流体的入口和出口,盘

管并安装在炉体上部;烟道呈U形结构并安装在炉体内部,其一

端连接火嘴前方的燃烧室,另端连接烟囱;火嘴安装在炉体下

部。用于对天然油气加热。

<REC>

<申请号>=CN03212935.1

<名称>=一种多用途无接缝内衬玻璃钢管

<申请（专利权）人>=孙英久

<发明（设计）人>=孙英久;齐国栋

<申请日>=2003.04.29

<地址>=136001吉林省四平市铁东区开发区大路828号四平市恒久石化防腐有限公司

<摘要>=本实用新型公开一种多用途无接缝内衬玻璃钢

管，其特点是，包括：无缝钢管(1)、玻璃管(2)；所述玻璃管(2)

的外壁与无缝钢管(1)的内壁热压复合。制作时，无缝钢管(1)

经过内壁加热脱脂，之后，将无缝钢管内表面喷沙处理光洁，

然后将已配制好的玻璃原料，按原料比混合熔化拉成玻璃管，

并装入内表面已处理好的无缝钢管内，在软化温度600℃－680

℃时，依据两管的热膨胀系数之差，在压附设备的压力作用下，

通过热压成型，即得到内衬玻璃钢管。本实用新型配制合理，

工艺先进、质量合格、成本低、效率高，可用于石油开采输油

作业，化工、食品，饲料等生产中输送液体或输送粉料。

<REC>

<申请号>=CN97206399.4

<名称>=接插式吹氧管

<申请（专利权）人>=邵茂龙

<发明（设计）人>=邵茂龙

<申请日>=1997.01.21

<地址>=213022江苏省常州市三井乡长沟村任家塘2号

<摘要>=一种接插式吹氧管,属吹氧炼钢技术领域,由管头,

管子和管尾组成,管头主要含半个接插锁扣机构,管尾主要含与

上述的半个接插锁扣机构匹配的另半个接插锁扣机构,借助各

自含有的匹配的半个接插锁扣机构而能互相接插并保持接插

的管头和管尾分别焊接在管子的二端,有换管容易,可连续使用,

管子接头处强度大,密封性好等优点,特别适于在炼钢厂作吹氧

管,代替已有的老式吹氧管。

<REC>

<申请号>=CN98248284.1

<名称>=一种高压天然气井口用电加热装置

<申请（专利权）人>=盘锦威华高新节能设备厂

<发明（设计）人>=朱长麟;郎玉成;衣文吉

<申请日>=1998.11.23

<地址>=124010辽宁省盘锦市兴隆台区市府大街15号

<摘要>=一种高压天然气井口用电加热装置,适用于高压

天然气井井口的加热,内管、热管、外管为无缝钢管与圆环板焊

接构成三层空腔的管中管结构,内管与井口连通,内管与热管间

设有感应加热器,外管与外输管连通,内管经卡箍头与气嘴套内

套连通,充有ZGM化学复合介质的介质管与气嘴套外套连通,

介质管外设感应加热器,内、外套间经短管与外管连通。具有热

效率高、节能、工作可靠、不污染环境等优点。

<REC>

<申请号>=CN200820221062.5

<名称>=炉缸加热器

<申请（专利权）人>=巩义市鑫鼎高炉长寿科技有限公司

<发明（设计）人>=李安宁

<申请日>=2008.11.18

<地址>=451200河南省巩义市交通路西街22号301

<摘要>=本实用新型涉及一种炉缸加热器，可有效解决提高炉缸温度，保证出铁效

果和产铁量，节约能源的问题，其解决的技术方案是，包括有内管和外管，内

管为送气圆钢管，外管为起保护作用的无缝圆钢管，内管与外管同心，置于外

管内，内管与外管间填充有耐火材料层，内管一端与外管一端平齐，内管另一

端伸出外管另一外端。本实用新型结构简单、新颖独特，安装使用方便，可有

效提高炉缸温度，使炉缸热量充沛，顺利开炉，保证出渣出铁顺利，提高出铁

效率和产量，节约能源，有显著的经济和社会效益。

<REC>

<申请号>=CN200420086129.0

<名称>=一种布料机回转装置

<申请（专利权）人>=赵联民

<发明（设计）人>=胡锡安

<申请日>=2004.11.02

<地址>=710032陕西省西安市东郊十里铺华清东路9号西安建设金属结构厂

<摘要>=本实用新型涉及混凝土施工中布料机的回转装

置，其特征是将轴承座固定在无缝钢管上，在轴承座内安装有

单列圆锥滚子轴承，单列圆锥滚子轴承通过紧定螺钉和挡圈固

定在无缝钢管上，在单列圆锥滚子轴承上面安装有端盖，端盖

与无缝钢管之间有一个毡封油圈，螺钉通过弹垫固定在端盖

上，在无缝钢管最上端有一个连接法兰，在轴承座下端有一个

直通式压注油杯。本实用新型的特点是：转动灵活，不漏浆水，

布料范围大，安全可靠，省时省力，操作简便、灵活，维修方

便。

<REC>

<申请号>=CN200420115489.9

<名称>=夏天中央空调的废热回收

<申请（专利权）人>=刘英

<发明（设计）人>=刘英

<申请日>=2004.11.29

<地址>=100021北京市朝阳区农光里203楼104号

<摘要>=本实用新型涉及节能、节水、环保，技术领域的

一种，中央空调机；一般装置为：两机，四组、8个氟里昂压

缩机，两个氟里昂换热器，两个循环水换热器，一个热水箱；

其特点是：氟里昂换热器和循环水换热器的构造一样，均为钢

板卷制焊成的圆筒，在圆筒的两头焊上圆形孔板，其一、在两

孔板的对应孔中焊上无缝钢管，是水的通道，其二、是圆筒两

头和钢板制成的椭圆形盖连接的法兰盘，在圆筒的两头侧面各

开一口为(31)和(32)是氟里昂的进出口，在两头盖的中间各开一

口为(29)和(30)，是水的进出口；其优点是：把压缩氟里昂产生

的热用自来水回收成了60°的洗浴用热水；节约了散热用的水

耗；节约了省去设置中的动力耗电；没有了噪声和热对环境的

污染；把设备小型化和简化，就能用于家庭空调。

<REC>

<申请号>=CN01270772.4

<名称>=炼钢转炉底吹供气装置

<申请（专利权）人>=攀枝花新钢钒股份有限公司提钒炼钢厂

<发明（设计）人>=肖笙;张大德;刘茂军;李茂林;吴定房

<申请日>=2001.11.20

<地址>=617062四川省攀枝花市弄弄坪

<摘要>=一种炼钢转炉底吹供气装置,其特点是:将转炉从

动端托圈耳轴加工成阶梯形,其一端与托圈耳轴孔板套相连接,

中段放置双列球面调心轴承,另一端与供气旋转内套与外套相

连,而冷却水旋转内套与外套与从动端托圈耳轴端部相连接;在

供气旋转内套内设条通气槽,供气过渡弯管一端与通气槽相连,

另一端与布置在从动端托圈耳轴内的轴向供气深孔相连通;在

冷却水旋转内套内设有条通水槽,通水槽与回水管连接;供气旋

转内套与外套之间、冷却水旋转内套与外套之间可相对旋转

通向炉底供气钢管布置在从动端托圈耳轴的下部,且与布置在

从动端托圈耳轴内的径向孔相连通。本实用新型能使水气分开,

解决转炉托圈耳轴孔内气、水共存管存在的重大隐患;不在转炉

膛内搭架割(补)炉壳孔,炉体外供气钢管安装焊接可与修砌炉

衬砖同步进行,不仅有利于安全,而且可节约检修时间。

<REC>

<申请号>=CN03202486.X

<名称>=甘蔗装车机

<申请（专利权）人>=罗仁;唐国云

<发明（设计）人>=罗仁;唐国云

<申请日>=2003.01.24

<地址>=545006广西壮族自治区柳州市古亭山开发区香港新城聚龙苑21号房管所杨小祥转

<摘要>=本实用新型属一种将甘蔗装入车厢中的链输送

机。它包括铰接的底架和斜架，斜架是用冷拔无缝等壁厚矩形

钢管作纵梁的矩形架，斜架两端支承着带有两个被动链轮的被

动轴和带有两个主动链轮的主动轴，每边的主动链轮和被动链

轮的齿中心平面与该边矩形钢管的纵向中心平面平行并且靠

近，在主动链轮和被动链轮上啮合着传动链，在两条传动链相

对应的位置固定着一个可翻转的蔗钩。它结构好刚性强，既便

于装蔗，又便于迁移。

<REC>

<申请号>=CN200420053402.X

<名称>=一种精炼炉水冷炉盖

<申请（专利权）人>=丁增佳

<发明（设计）人>=吕冬艳;丁增佳;黄景冬

<申请日>=2004.08.30

<地址>=271104山东省莱芜市钢城区莱钢设计院吕冬艳转

<摘要>=本实用新型公开了一种精炼炉水冷炉盖，该炉盖

内的水冷结构由紧密排列的多根无缝管1构成。每根钢管均呈

圆形。此种结构的精炼炉水冷炉盖不易漏水、维修方便。

<REC>

<申请号>=CN87213963

<名称>=自行车防撬锁

<申请（专利权）人>=王军

<发明（设计）人>=王军

<申请日>=1987.09.30

<地址>=安徽省全椒县农业药械厂

<摘要>=一种自行车用防撬锁这种锁是用直径为11毫

米的无缝钢管制造锁壳，用直径为7.5毫米冷拉中炭

圆钢作锁芯，锁芯必须在制造工艺上保证与锁壳曲率

一至。该锁锁头部分采用双层包合，在包合之边缘

采用滚焊焊牢，组装中采用铆内层，仍后用自动电焊、

点焊等焊接。该锁的锁壳也可用其它钢管制作。本实用新型还可以实施为大型拉锁和门栓式插

锁。

<REC>

<申请号>=CN88213974.6

<名称>=伸缩剑

<申请（专利权）人>=中国人民解放军第7312工厂1分厂

<发明（设计）人>=闻喜多;张洪祥;申俊德

<申请日>=1988.09.08

<地址>=北京市第99号信箱

<摘要>=伸缩剑为一种剑类运动器械，它由剑身、剑体和

剑套三部分组成，其剑体由剑身最后段钢管一部分和

定位箍、大扶手、小扶手、手柄、定位器及螺钉所组

成。其特征是剑身是由多段、两头带锥度的、扁圆形

的无缝镀铬钢管组装而成，剑身是可伸缩的，剑身收

缩后剑长只为原来剑长的1/4～1/3，因此携带和

保存方便；本剑具有较高的观赏、实用价值。

<REC>

<申请号>=CN90203236.4

<名称>=一种钢铁组合的柱型散热器

<申请（专利权）人>=安徽省利辛小暖设备厂

<发明（设计）人>=范瑞全;王克信;刘彬;韩俊金;徐文清;刘子忠

<申请日>=1990.03.20

<地址>=安徽省利辛县新河东路7号

<摘要>=本实用新型是一种钢铁组合的柱型散热器，特征

是横水道为可锻铸铁和竖立道为镀锌无缝椭圆钢管，

散热片间相接，在横水道进出水口内用螺栓紧固。本

实用新型经清华大学热工系测定，散热性好，单片散

热性达147W/片，承压力为普通铸铁散热器2.4

倍，为钢制散热器的1.5倍。防冻性和耐腐性亦好于

其他同类产品。因钢管制成竖水道及散热片间相接

采用螺栓固定，不仅可缩短生产周期，降低成本，而且

方便了运输、安装和维修。

<REC>

<申请号>=CN92214340.4

<名称>=无缝三通成型装置

<申请（专利权）人>=四川石油管理局川东开发公司

<发明（设计）人>=王登高;孟文举

<申请日>=1992.03.26

<地址>=630021四川省重庆市江北区大石坝大庆村

<摘要>=一种将无缝三通钢管作管坯，以天然气-氧气混

合气体为燃料，利用瓦形气体火焰加热圈进行局部加

热，然后进行推压热拔将管坯成型为三通的无缝三通

成型装置，由推力油缸1，内模柱2，内模柱座3，瓦形

气体火焰加热圈4，拔块5，外模座6，管坯7，拉杆8，

拉力油缸活塞9，拉力油缸10，机架11，机座12组

成，具有所制三通壁厚均匀、效率高、成本低，制造方

便等特点。

<REC>

<申请号>=CN92236462.1

<名称>=矩阵鳍片式钢管省煤器

<申请（专利权）人>=李宝瑞;张慧;李振森

<发明（设计）人>=李宝瑞;张慧;李振森

<申请日>=1992.10.19

<地址>=067201河北省承德地区钢铁水泥总厂发电厂

<摘要>=本实用新型提供了一种克服现有铸铁省煤器和

钢管省煤器各自缺点，集二者优点于一身的新型省煤

器装置。采用厚壁大无缝锅炉钢钢管做母管，母管上

焊接薄钢板鳍片，组成省煤器管，并呈矩阵排列，用弯

头焊接连接省煤器管，管与管间无一处法兰连接，由

侧支撑板设置于锅炉烟道中。

<REC>

<申请号>=CN93247505.1

<名称>=全自动热轧无缝钢管粉状润滑剂喷射装置

<申请（专利权）人>=包头钢铁稀土公司稀土研究院;包钢无缝钢管厂

<发明（设计）人>=周和芳;井溢农;商蓉;程慕贤;解伟;李小龙;马国斌;郑永克;张玉胜

<申请日>=1993.12.11

<地址>=014010内蒙古自治区包头市昆区团结大街101号

<摘要>=

本实用新型涉及一种全自动热轧无缝钢管粉状

润滑剂喷射装置，它包括储料、加料、喷射和对中机构

及联锁、光电控制系统组成，其特点是利用一光电传

感器接收灼热钢管发出的光线信号，采用PC可编程

序控制器控制，喷射装置自动完成向钢管内壁喷撒润

滑剂的全过程。该装置结构简单、制作容易、体积小，

占地少，易于维检。使用此装置不仅解决了热轧无缝

管内壁表面质量，同时提高了劳动生产率和钢管成材

率，而且降低了顶头消耗和电机功耗，适合于热轧各

种规格型号的无缝钢管使用。

<REC>

<申请号>=CN95220267.0

<名称>=预制憎水珍珠岩保温管

<申请（专利权）人>=王魁吉

<发明（设计）人>=王魁吉;刘玉文

<申请日>=1995.08.30

<地址>=157000黑龙江省牡丹江市光华街92号

<摘要>=

本实用新型是一种预制憎水珍珠岩保温管，主要

用于各种热网工程，属于供热设备。它主要是由钢管

(1)，保护壳(2)，憎水珍珠岩(3)和防腐层(4)组成。

其钢管(1)上有防腐层(4)，防腐层(4)的外层装有憎

水珍珠岩(3)，憎水珍珠岩(3)外包有保护壳(2)。本

实用新型与现有技术相比，具有成本低，保温层整体

无缝，无大气污染，化学稳定性好，防水、耐温高，强度

高，保温性能好，可用于蒸汽管网或直埋，适用范围

广，可机械化生产等优点。是目前热网工程中理想的

换代产品。

<REC>

<申请号>=CN97237568.6

<名称>=铜管铝材组装式供暖散热器

<申请（专利权）人>=邓紫东;吴文炳

<发明（设计）人>=邓紫东;吴文炳

<申请日>=1997.08.21

<地址>=618300四川省广汉市连山镇人民政府

<摘要>=本实用新型介绍了一种钢管铝材组装供暖散热

器,由多级连通的U形无缝铜管、铝型材散热片、上下罩、卡

锁条,密封紧固件构成,铝型材散热片为多节翼形材,由对称的二

片组合而成,中间所留圆柱形空腔与钢管直线部分相配合,组合

后由卡锁条卡紧锁住,铜管两端与供暖热水管连通,并由密封紧

固件密封紧固。本散热器具有耐腐蚀、质轻、美观、可靠、生

产中耗能低,无污染的优点。

<REC>

<申请号>=CN99223582.0

<名称>=碳钢与不锈钢复合管

<申请（专利权）人>=任秉篙

<发明（设计）人>=任秉篙;张印兴;范士林;朱德清

<申请日>=1999.04.26

<地址>=163714黑龙江省大庆市卧里屯石化总厂机修厂防腐车间

<摘要>=本实用新型提供了一种碳钢与不锈钢复合管,其

特征在于:该复合管由普通碳钢管内衬不锈钢管构成,它适用于

273mm以下的管材,为了满足基本的力学要求,复合管的总壁厚

可以是标准的或非标准的尺寸,内衬不锈钢管的壁厚应在1.0～

2.5mm之间;外套的普通碳钢管可以是无缝钢管也可以是有缝

钢管;内衬的不锈钢管也可以是无缝不锈钢管或有缝不锈钢

管。本实用新型在满足基本

力学要求的情况下,耐腐蚀性好,且成本低廉。

<REC>

<申请号>=CN200520095448.2

<名称>=锅炉用快速自动节能蒸汽发生器

<申请（专利权）人>=黄德权

<发明（设计）人>=黄德权

<申请日>=2005.03.08

<地址>=330006江西省南昌市八一大道443号张临生转黄德权

<摘要>=本实用新型公开了一种锅炉用快速自动节能蒸

汽发生器，由多根电热管、一根或一根以上的金属管、电源线、

壳体构成。金属管两端或相连通后分别形成进水口及蒸汽出

口。金属管横向及纵向设置于多根电热管周边，电热管为硅炭

棒或硅钼棒或红外线石英管，金属管为无缝不锈钢管或铁管或

红铜管或铝管或耐高温强度高速钢管。本实用新型结构简单、

实用、成本低、不污染环境、无噪音、产汽特快(在五分钟内自

动产生高温蒸汽180℃左右)，节能效果好，节电、节水、产汽

量高，安全性可靠，无储存罐(非压装置)气压稳定，安装简便，

且不受环境限制，体积小，使用方便，不需专人看管，不需辅

助设备及专用机房；应用广泛，尤其适用于0.5吨以上锅炉。